Терофон – 112 ДБ

Пожаросопротивляемая звукоизоляционная масса для распыления и ручного нанесения.

Основа: Водяная дисперсия синтетической смолы.

# Характеристики

# Терофон-112ДБ распыляемая звукоизоляционная и вибропоглощающая масса на основе водной дисперсии синтетической смолы с противовоспламенительными добавками. Продукт не представляет опасности для окружающей среди благодаря содержанию низко токсичных компонентов (галогенов, тяжелых металлов, без катализаторов).

# Терофон-112ДБ отличается низкой воспламеняемостью согласно DIN 4102 Ч.1, класс B1 – толщина сухой пленки 4,5 мм.

# Кроме высокой аккустической эффективности продукт обнаруживает отличные свойства пожаросопротивления.

# Терофон 112ДБ отличается хорошей адгезией к нержавеющей стали, гальванизированным стальным листам и анодированому аллюминию.Негальванизированные стальные листы и сырые аллюминиевые поверхности  требуют предварительной обработки антикорройзийным материалом (покрытие или окрашивание). При нанесении распылением на вертикальных поверхностях за один рабочий такт образуется пленка толщиной 6 мм.

Терофон – 112 ДБ может наноситься и ручным способом (шпателм). Однако, этот вид нанесения рекомендован только для работы на небольшх площадях.

Во время сушки обширных плоских поверхностей с нанесенным материалом трещин не образуется.  Если материал наносится в пазы и на угловые поверхности, или, если условия высыхания не оптимальны (например, отсутствует приток воздуха) , это может приводить к появлению неровностей на поверхности.

После окончательного высыхания материал может быть окрашен. Но, из-за наличия большого количества разнообразных красок, рекомендуется проведение предварительных испытаний. Более того, необходимо отметить,что система подобного рода требует периодического проведения испытаний на воспламеняемость согласно DIN 4102B1

Покрытия с Терофоном-112ДБ не должны подвергаться постоянному воздействию воды или погодных осадков. Материал устойчив к ратковременному воздействию воды (капель)и водных растворов, бензина, масел и жира. Однако, в случае постоянного пребывания в условиях повышенной атмосферной влажности и при понижении температуры ниже точки росы, влага, конденсируясь и попадая на нанесенное покрытие, вызовет его отслоение.

Благодаря натуральным сырьевым компонентам, возможны различия в цвете в зависимости от производственнной серии.

## Область применения

Терофон-112ДВ используется для вторичных шумов (изоляция звука и абсорбция конструкционных шумов ) и вибрационного контроля тонкостенных металлических конструкций при произодстве средств транспорта, железнодорожных вагонов, кораблей, а также в приборостроении. Продукт также применяется для вентиляционных труб, бытовых вентиляционных систем, лифтов, емкостей для утилизации, на тыльной стороне фасадных элементров, при производстве контейнеров.

Технические характеристики.

| ### Свойство | ### Величина | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | От светло-серого до светло-бежевого |  |  |
| Запах | Слабо алкогольный |  |  |
| Консистенция | Пастообразная |  |  |
| Плотность при 20 град.С Влажная Сухая | Прибл.1,4 Прибл.1,2 | ã/ñì3 ã/ñì3 |  |
| Содержание твердых веществ: | Прибл. 65 | % |  |
| PH ценнось: | Прибл.9 |  |  |
| Разбавитель/очиститель | вода |  |  |
| Время высыхания (влажная пленка 4 мм): в стандартных условиях при 40 град.конвекции при 80 град.конвекции | Прибл.24 Прибл. 8 Прибл.3 | Часы Часы Часы | DIN 50014 |
| Объем усадки при сушке | Прибл.18 | % |  |
| Потребление на 1 мм сухой пленки: | 1,4 | кг/ì2 |  |
| Поглощение конденсата на 1 мм сухой пленки | 80 | г/ì2 | (10 ч слимат 40/100 DIN50017+14ч станд. климат 23/50, DIN 50014) |
| Воспламеняемость: | низкая |  | DIN4102 ч.1,класс В1 |
| Коэффициент теплопроводности: | Прибл. 0,21 | В/мK | DIN 52612 |
| Температуры нанесения | 10 до 40 | град. С |  |
| Диапазон рабочих температур: Кратковременно (1 час) | -50 до 120 160 | град.С град.С |  |

Аккустические данные

| ### Свойство | ### Величина | Единица измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактор шумовых потерь: | 0,22 |  | DIN 53440 |
| Температура: | 20 | Град.С |  |
| Частота: | 200 | Гц |  |
| Материал: | Стальные листы толщиной 1 мм |  |  |
| Толщина соотношения покрытие/стальной лист | 2:1 |  |  |

#### Применение

##### Предварительные замечания

Перед применением необходимо прочитать Листок безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Помимо этого, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки, необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые для химических продуктов.

### Предварительная обработка

Поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жира и др. загрязнителей.  Активизация склеивания не обязательна. Но, негальванизированные стальные листы и неанодированный аллюминий требуют покрытия подходящими антикоррозионными составами.

Если Терофон-112 ДБ хранился в течение длительного периода времени (более трех месяцев), перед нанесением продукт нужно тщательно взболтать.

###### Применение

Терофон 112-ДВ поставляется готовым к применению, которое осуществляется путем вторичного распыления с помощью насосов. Для распыления рекомендуются следующие величины:

- соотношение давлений (вых. и вх.)  12:1

- давление материала  2-4 бар

- воздушное давление 4-6 бар

- сопло                          6 мм Ø

Также возможно распыление с помощью других технологий, например вакуумными насосами.  Однако, рекомендуются предварительные опыты.

Материал может наноситься распылением даже в положении «над головой» или на вертикальных поверхностях, при этом за один рабочий такт образуется влажная пленка толщиной 6 мм. Рабочие температуры варьируют в пределах от 10град.С до 40град.С. Оптимальные температуры от 15град. до 25 град.С.

В исключительных случаях возможно  разбавление водой (макс. 5%). Возможные негативные последствия: увеличение текучести на вертикальных поверхностях, увеличение времени высыхания, образование трещин.  Поэтому разбавление рекомендуется при применении на небольших поверхностях или при проведении ремонтных восстановительных работ.

###### Очистка

В невысохшем состоянии Терофон 112 ДВ может быть удален с оборудования для нанесения при помощи воды  с добавлением, в случае необходимости, чистящих средств. Сухой материал может быть удален механически или с помощью очистителя –D.

#### Оборудование для нанесения

### Для нанесения из бочек:

Тип:                                                                TPH 121-6.0-6.0 м

Соотношение:                                                   12:1

Длина матерчатых и воздушных шлангов:         1 х набор 6,0м

Пистолет для обычного распыления

Сопло:                                                                6 мм Ø

Для нанесения из маленьких бочек:

Тип:                                                                TPH 121-k-6.0-6.0 м

Соотношение:                                                   12:1

Длина матерчатых и воздушных шлангов:         1 х набор 6,0м

Пистолет для обычного распыления

Сопло:                                                                6 мм Ø

Более подробная информация об оборудовании для нанесения, аксесуарах, ремонту и эксплуатации предоставляется по требованию.

Поставщик                                                    Max Thimm Gmbh

Postfach: 1445

D51390 Burscheid

Тел. 02174/5071

###### Результаты тестов

Воспламеняемость согласно    DIN 4102-1

Ссылка теста:                             Z-PA III 2.2338

Институт, проводивший

испытания                                   FMPA, Штутгард (независимая инспекция)

Воспламеняемость согласно     DIN 5510

Уровень горючести                    S 4

Уровень проникновения дыма  SR 2

Уровень «стекания»                   ST 2

Аахенский Технический Университет (оценка токсичности при вдыхании)

«образующиеся  при высокой температуре продукты распада , в целом., признаны безопасными в плане токсичности»

Британский стандарт 476, ч.6, 1981  (Индекс распространения огня = 4,6)

Британский  стандарт 476, ч.7, 1981 (Индекс поверхностного распространения пламени = класс 1)

Институт, проводивший испытания:    Варингтонский пожароисследовательский центр.

EMPA

Соответствует спецификациям поставки Швейцарских железных дорог для листовых покрытий 46.41 от октября 1986

NFPA 130

ASTM E 662-83: D(4,0) = 86

ASTM E 162:       I  = 6,3

Японский институт железнодорожных исследований

Результаты теста: «негорючий»

#### Одобрено

АО Немецкие железные дороги , WL 55 01 03

Ассоциация профессиональных моряков (F21b, No.729)

##### Одобрен как трудновоспламеняемый материал для покрытия

Хранение

Морозоустойчивость                                             нет

Рекомендуемые температуры хранения              +15 - +25 град.С

Срок хранения                                                       9 месяцев

Упаковка

Бочонок                                                                   40 кг

Бочка                                                                       250 кг (включая внутренний

полиэтиленовый мешок)

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировании       см. Карту безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

GI 98-05-20