Terophon-123WF

Влагостойкая, пожаросопротивляемая звукопоглощающая масса для распыления и ручного нанесения.

Основа: Водяная дисперсия синтетической смолы.

# Характеристики

Terophon-123WF – материал на основе водной дисперсии синтетической смолы, предназначенный для поглощения вторичных шумов и вибрации для распыления или ручного нанесения и содержащий противовоспламенительные добавки. Продукт не представляет опасности для окружающей среды благодаря содержанию низко токсичных компонентов (галогенов, тяжелых металлов, без катализаторов).

# Terophon-123WF отличается низкой воспламеняемостью согласно DIN 5510 ч.2, класс S4.

# Кроме высокой акустической эффективности продукт обнаруживает отличные свойства пожаросопротивления.

# Terophon-123WF отличается хорошей адгезией к нержавеющей стали, гальванизированным стальным листам и анодированному алюминию. Негальванизированные стальные листы и сырые алюминиевые поверхности  требуют предварительной обработки антикоррозийным материалом (покрытие или окрашивание). При нанесении распылением на вертикальных поверхностях за один рабочий такт образуется пленка толщиной 4 мм.

Во время сушки обширных плоских поверхностей с нанесенным материалом трещин не образуется.  Если материал наносится в пазы и на угловые поверхности, или, если условия высыхания не оптимальны (например, отсутствует приток воздуха) , это может приводить к появлению неровностей на поверхности.

После окончательного высыхания материал может быть окрашен. Но, из-за наличия большого количества разнообразных красок, рекомендуется проведение предварительных испытаний. Более того, необходимо отметить, что система подобного рода требует периодического проведения испытаний на воспламеняемость согласно DIN 5510 ч.2.

Покрытие Terophon-123WF может подвергаться статическому воздействию влаги в течение долгого периода времени. При лёгком вспучивании материал самостоятельно возвращает первоначальную форму. При этом не происходит отслаивания покрытия.

Однако, в случае постоянного пребывания в условиях повышенной атмосферной влажности и при понижении температуры ниже точки росы, влага, конденсируясь и попадая на нанесенное покрытие, вызовет его отслоение.

Из-за содержания натуральных сырьевых компонентов, возможны различия в цвете в зависимости от производственной серии.

## Область применения

Terophon-123WF используется для устранения вторичных шумов (изоляция звука, поглощение структурных шумов) и вибрации тонкостенных металлических конструкций при производстве средств транспорта, железнодорожных вагонов, кораблей, а также в приборостроении. Применительно к железнодорожным вагонам Terophon-123WF  может использоваться для всей конструкции, включая дренажные отверстия в полу, при условии периодической просушки покрытия.

Технические характеристики.

| Цвет | Бежевый |
| --- | --- |
| Запах | Специфический |
| Консистенция | Пастообразная |
| Плотность при 20 град.С Влажная Сухая | Прибл.1,4 г/см3 Прибл.1,2 г/см3 |
| Содержание твердых веществ: | Прибл. 73% |
| Значение PH | Прибл. 9,0 |
| Разбавитель/очиститель | вода |
| Время высыхания (влажная пленка 4 мм): в стандартных условиях DIN 50014 при 400С конвекции при 800С конвекции | Прибл. 24 часа Прибл. 8 часов Прибл. 3 часа |
| Объем усадки при сушке | Прибл. 20-25% |
| Хранение (в условиях конденсации DIN 50017-KK (400С, 100% RH) | 4 недели |
| Поглощение конденсата | Прибл. 24% |
| Температуры нанесения | От +100Сдо +400С |
| Диапазон рабочих температур Кратковременно (1 час) | От +500Сдо +1200С 1600С |

Акустические характеристики

| Фактор шумовых потерь (в соответствии с DIN 53440) | 0,19 |
| --- | --- |
| Температура: | 200С |
| Частота: | 200 Гц |
| Материал: | Стальные листы толщиной 1 мм |
| Толщина соотношения покрытие/стальной лист | 2:1 |

#### Применение

##### Предварительные замечания

Перед применением необходимо прочитать Листок безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Помимо этого, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки, необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые для химических продуктов.

### Предварительная обработка

Поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жира и др. загрязнителей.  Активизация склеивания не требуется. Но, негальванизированные стальные листы и неанодированный алюминий требуют покрытия подходящими антикоррозионными составами.

Если Terophon-123WF хранился в течение длительного периода времени (более трех месяцев), перед нанесением продукт нужно тщательно взболтать.

###### Применение

Terophon-123WF поставляется готовым к применению, которое осуществляется путем вторичного распыления с помощью насосов. Для распыления рекомендуются следующие величины:

- соотношение давлений (вых. и вх.)  12:1

- давление материала  2-4 бар

- воздушное давление 4-6 бар

- сопло                          6 мм Ø

Также возможно распыление с помощью других технологий, например вакуумными насосами.  Однако, рекомендуются предварительные опыты.

Материал может наноситься распылением на потолочные и вертикальные поверхности, при этом за один рабочий такт образуется влажная пленка толщиной 6 мм. Рабочие температуры варьируют в пределах от +100Сдо +400С. Оптимальные температуры от +150С до +250С.

В исключительных случаях возможно  разбавление водой (макс. 5%). Возможные негативные последствия: увеличение текучести на вертикальных поверхностях, увеличение времени высыхания, образование трещин.  Поэтому разбавление рекомендуется при применении на небольших поверхностях или при проведении ремонтных восстановительных работ.

###### Очистка

В невысохшем состоянии Terophon-123WF может быть удален с оборудования для нанесения при помощи воды  с добавлением, в случае необходимости, чистящих средств. Сухой материал может быть удален механически или с помощью очистителя –D.

#### Оборудование для нанесения

### Для нанесения из бочек:

Тип:                                                                TPH 121-6.0-6.0 м

Соотношение:                                                   12:1

Длина матерчатых и воздушных шлангов:         1 х Набор 6,0 м

Пистолет для обычного распыления

Сопло:                                                                6 мм Ø

Для нанесения из маленьких бочек:

Тип:                                                                TPH 121-k-6.0-6.0 м

Соотношение:                                                   12:1

Длина матерчатых и воздушных шлангов:         1 х набор 6,0м

Пистолет для обычного распыления

Сопло:                                                                6 мм Ø

Более подробная информация об оборудовании для нанесения, аксессуарах, ремонту и эксплуатации предоставляется по требованию.

Хранение

Морозоустойчивость                                             нет

Рекомендуемые температуры хранения              от +150С до +250С

Срок хранения                                                       9 месяцев

Упаковка

Бочонок                                                                   35 кг

Бочка                                                                       250 кг (включая внутренний

полиэтиленовый мешок)

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировании       см. Карту безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.