Terostat-276

Характеристика:

Теростат-276 самоклеющийся, пластичный уплотнитель в профильной форме для промышленности и ремесла, на основе бутилового каучука.

Terostat-276 является высококачественной, самоклеющейся, эластичной уплотнительной лентой на базе бутилового каучука с высокой возвратной способностью. Это характеризуется последующей хорошей УФ-устойчивостью.

Применение:

Теростат-276 используется в качестве герметизации в следующих областях:

- герметизация, дополнительные подкладки для облицовочных элементов, герметичных и декоративных планок;

- герметизация перекрытий стальных, алюминиевых, стекловых и искусственных конструкций при переработке жести  и металла, в электротехнике или аппаратно- и машиностроении.

Технические характеристики:

Цвет:					серый и черный

Запах:					без запаха

Консистенция:				пластичный, клейкий

Плотность (20’С):			ок. 1,37 г/см3

Содержание твердого тела                                100%

Покрытие                                                              подходящие

Температура использования                               -40’C до 80’C

Температурная устойчивость	160’C

Краткосрочность (до 1 часа)

Важное замечание:

Перед нанесением необходимо прочитать Листки Безопасности, чтобы получить информацию о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности. Кроме того, необходимо постоянно соблюдать соответствующие меры предосторожности, принятые при работе с химическими продуктами, освобожденными от обязательной маркировки.

Способ применения:

Подготовка основы

Склеиваемые поверхности должны быть сухими,  очищенными от масла, пыли, жиров и других остатков загрязнения.

Нанесение

Теростат-276 разматывается с катушки и отрезается на необходимую длину. Затем лента накладывается на подготовленную поверхность и прижимается. Защитную бумагу рекомендуется снимать непосредственно

перед наложением на поверхность, тем самым возможно будет без проблем удалить излишки ленты, а сама лента будет защищена от загрязнений. После отделения защитной бумаги лента накладывается на поверхность и, если это необходимо фиксируется механически.

Хранение:

Морозоустойчивость				нет

Рекомендуемые температуры хранения	от 10ОС до 25ОС

Время хранения				24 месяцев в оригинальной упаковке

Форма поставки:

Круглые и плоские профили различных габаритов

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировке:	см. Лист безопасности

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь в виду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02