Макрокаст ЦР 6127/ЦР 4300

Свободная от растворителей

двухкомпонентная заливочная смола

Основа: Полиуретан

### Техническая характеристика

Макрокаст ЦР 6127/ЦР 4300 свободная от растворителей двухкомпонентая заливочная смола, на основе полиуретана. Смола (компонент A) состоит из органических компаундов с гидроксильными группами, отвердитель (компонент B) основан на изоцианатах. Путем смешивания двух компонентов в весовом соотношении 85:15 в результате химической реакции образуется эластичная заливная смола. Продукт фактически не меняет своего объема после отверждения. Проверено в соответствии с UL 94 V0.

### Область применения

Макропласт  ЦР 6127/ЦР 4300 применяется для заполнения, покрытия и заливки. Продукт имеет хорошую адгезию к металлам и пластикам. Он содержит препятствующие возгоранию компоненты.

Он подходит для заливки телекоммуникационных деталей (внутреннее и внешнее применение), трансформаторов и другого электрического и электронного оборудования.

### Технические данные

Компонент A 		  Компонент B 	                 Метод

Смола ЦР 6127 	  Отвердитель ЦР 4300           измерения

Цвет: 					белый  		   прозрачный, коричневый

Консистенция: 				жидкость 		   водянистая жидкость

Плотность: 				1,43+/- 0,05 г/см³ 	   1,23+/- 0,05 г/см³

Вязкость *: 				11.000+/-3.000 мПа сек   75+/-25 мПа сек		       M–10

(Брукфильд RVT, 20 C)

Соотношение при смешивании

по весу: 				85        	:    		  15

по объему				4,81			   1

Смесь (Компоненты A + B)

Консиситенция: 					жидкость

Вязкость *: 						2.000+/-400 мПа сек 			M–11

(Брукфильд RVT, 20C)

Время жизни в готовой смеси

(120 г, 20 C) *: 					90+/-20 мин 			 	M–20

Диапазон температур

при эксплуатации	: 				-40 C до +125 C

При кратковременном

воздействии (1 час): 					150 C

Твердость по Шору А 					84+/-5

Электрические свойства

Объемное сопротивление                                             3,60*1013  Ω см                            VDE 0303 часть 30

Диэлектрическая прочность                                          > 20 кВ/мм                                  VDE 0303 часть

Коэффициент диэлектрических

потерь тан δ / 50 Гц                                                        0,02                                              VDE 0303

Диэлектрическая постоянная ε                                     3,85                                              Часть 4/12.69

Обработка

Предварительная информация

Перед применением необходимо прочитать Листок Безопасности в качестве информации о мерах предосторожности и рекомендаций по безопасности. Необходимо соблюдать стандартные  меры предосторожности, принятые при работе с химическими продуктами, освобожденными от специальной маркировки.

Подготовка поверхностей соединения

Субстраты должны быть сухими, очищенными от пыли, масел, жира и загрязнений. Использование праймера увеличивает адгезию к металлическим поверхностям. С поверхности пластиковых листов необходимо удалить антиадгезионные составы. Прочность улучшается в случае шерохования поверхности перед нанесением.

Смешивание и нанесение

Компоненты могут быть смешаны вручную, на специальном оборудовании или на установке для двухкомпонентного смешивания. Продукт может наноситься путем заливки, распыления, впрыскивания, заливки, роликом. Заливочные резины следует наносить в течение определенного ограниченного периода времени (времени жизни в готовой смеси). По истечении данного периода смесь становится желеобразной и не может больше использоваться. Поэтому следует готовить только необходимое количество. Время жизни зависит от количества и температуры смешиваемой порции. С увеличением количества или температуры уменьшается время жизни. Наоборот, низкие температуры продлевают время жизни.

Макрокаст ЦР 6127/ ЦР 4300 может отверждаться при комнатной температуре (около 15 С) и при повышенных температурах (до 60 С). При повышении температуры время отверждения существенно сокращается.

##### Очистка

Свежий, не затвердевший материал (очистка оборудования для  нанесения, загрязнение субстрата и т.д.) может быть удален очистителем марки Макропласт В 8030; затвердевшую заливочную смолу  можно удалить только механически.

### Хранение

Хранить тщательно закрытым, предохранять от влаги

Смола:

Морозостойкий 						нет

Рекомендуемая температура хранения 			15 C до 25 C

Срок хранения 						12 месяцев в оригинальной упаковке

Отвердитель:

Морозостойкий						 да

Рекомендуемая температура хранения 			15 C до 25 C (не < 10 C и не > 50 C)

Срок хранения 						12 месяцев в оригинальной упаковке

Все технические данные основаны на испытаниях, разработанных фирмой Henkel. Данные с * специфические.

### Упаковка

Смола:

Канистра						24 кг

Бочка							250 кг

Отвердитель:

Бидон							6 кг

Бидон							30 кг

Бочка 						250 кг

Указание опасности/

меры безопасности/                     			 см. листки безопасности (MSDS)

транспортировка

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность

# Text boxes

Henkel KgaA . TI . 40191 Dusseldorf. Germany

Phone: +49-211-797-2956 . Fax +49-211-798-3812

Industrial-adhesives@henkel.com .  www.industrial-adhesives.com

Henkel KGaA . 40191 Duesseldorf

Distribution: Henkel Teroson GmbH . 69123 Heidelberg . Germany

Phone +49-6221-704-0 . Fax +49-6221-704-698

industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com

Henkel KgaA . TI . 40191 Dusseldorf. Germany

Phone: +49-211-797-2956 . Fax +49-211-798-3812

Industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com

Henkel KgaA . TI . 40191 Dusseldorf. Germany

Phone: +49-211-797-2956 . Fax +49-211-798-3812

Industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com

Henkel KGaA . 40191 Duesseldorf

Vertrieb: Henkel Teroson GmbH . 69123 Heidelberg . Germany

Tel.: +49-6221-704-0 . Fax +49-6221-705-242

industrial-adhesives@henkel.com . www.industrial-adhesives.com