Макропласт УР 7221

Однокомпонентный адгезив свободный от растворителей, отверждающийся

под воздействием влаги. Основа: полиуретан

Характеристики

Макропласт УР 7221 свободный от растворителей однокомпонентный  влагоотверждаемый адгезив на основе полиуретана. При комнатной температуре и нормальной влажности в месте соединения необходимая сила соединения достигается приблизительно через 2-4 часа.

Для более быстрого отверждения Макропласт УР 7221 может помещаться под горячий пресс. Максимальная температура не должна превышать 70ºС.

Области применения

Макропласт УР 7221 используется при производстве сэндвич-панелей из пористых материалов (например, дерева), содержащих влагу. Субстраты могут склеиваться между собой или приклеиваться к металлу, ламинированным панелям, различным пластикам, пенополистиролу, пенополиуретану и т.д.

Технические данные

| Цвет | Темно- коричневый |
| --- | --- |
| Запах | Слабый характерный запах |
| Консистенция | Жидкость |
| Плотность | Прибл. 1,5 г/ см³ |
| Вязкость @ 20ºС | 8,000 ±2,500 мПа.с Брукфильд RVT |
| Открытое время при 23ºС | 40-60 мин* |
| Время отверждения Начальная прочность Конечная прочность | После 2-4 часа* После 2 дней при комнатной температуре* |
| Прочность на сдвиг (образец дерево/дерево) при -40ºС при 20ºС при 80ºС | >7 мПа > 6 мПа > 3 мПа |
| Температуры нанесения Кратковременно | -40ºС - + 80 ºС 100 ºС |

- - измерено после добавления воды при нанесении распылением

Применение

Подготовка поверхностей к соединению

Субстраты должны быть очищены от масла, жира и пыли. Металлы следует обработать подходящей грунтовкой, особенно, если предполагается последующее воздействие на адгезив влагой.

Нанесение

Перед нанесением необходимо изучить Листки Безопасности, дающие информацию о мерах предосторожности и рекомендациях по безопасности. Также должны соблюдаться стандартные меры предосторожности, предписанные для работы с химическими товарами, освобожденными от специальной маркировки.

Макропласт УР 7221 наносится на одну поверхность шпателем или скребком, а также может наноситься распылением.

При соединении субстратов без достаточной влажности или если субстраты являются влагонепроницаемыми, требуется добавление необходимого количества воды другими методами. Рекомендуется нанесение путем распыления адгезива одновременно с водяной пылью. В случае отдельного нанесения адгезива и водяной пыли вода не должна распыляться на металлическую поверхность. Она распыляется на вторую поверхность или, лучше, на клей. Соединяемые поверхности должны соединяться немедленно после нанесения адгезива. Во время сушки нужно следить за наличием достаточного контактного давления, предпочтительнее в прессе.

В связи с тем, что Макропласт УР 7221 отверждается при реакции с влагой, открытые контейнеры должны быть плотно и герметично закрыты сразу же после изъятия необходимого количества клея, чтобы избежать контакта с влагой.

Очистка

Свежий, неотвержденный материал (очистка оборудования дя нанесения, загрязнения поверхностей субстратов) может быть удален очистителем Макропластом Б8030; отвержденный адгезив может быть удален только механически.

Хранение

Морозоустойчивость				нет

Рекомендуемые температуры хранения		15ºС - 25ºС (не < 10ºС и не >50ºС)

Срок хранения 					9 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка

Бочка							30  кг

Бочка							200 кг

Указания и советы по безопасности/

Транспортировочная маркировка                                      см. Листок безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

GI 21-08-03