# Tеростат-81

## Эластичная сильноклейкая профильная лента

## для горячей обработки в промышленности

## на основе бутилкаучука

Характеристика

Теростат-81 является высококачественной, сильноклейкой уплотнительной лентой черного цвета на бутил-каучуковой основе, обладает упругопластичными свойствами. Сильная собственная клейкость ленты обеспечивает высокую прочность соединения с контактными поверхностями и надёжную изоляцию. Теростат является самослипающимся клеем. Кратковременные влияния более высоких температур, например, обычные процессы горячей сушки лака, не оказывают никакого влияния на качество и функциональные способности клеевой плёнки.

Теростат-81 устойчив к старению и широко используется в различных областях ввиду его отличного сцепления на очищенных поверхностях металлических и неметаллических материалов.

Применение

Теростат-81 используется для уплотнения и склеивания в следующих областях:

- уплотнение, герметизация и склеивание элементов обшивки, облицовки или молдинга в производстве контейнеров.

- герметизация сварных швов на конструкциях из стали, аллюминия, стекла и пластмассы в металлопрокате, металлообработке и электротехике или в аппарато- и машиностроении.

- склеивание PE- пленок, пластиковых листов (напр., EPDM) и т.д.

- антикоррозийная защита для различных металлов

- снижение вибрациии герметизация электротехнических деталей

Технические характеристики

Цвет:						Черный

Плотность при 20 град С						прибл. 1,26 г/см³

Консистенция:							Мягкая, упругопластичная

Содержание твердых вещест					100%

Показатель пластичности						ок. 0,115 Нм

Проникающая способность						прибл. 65 1/10 мм

(конус 150 г, 6 ч, 20 град.С)

Сила склеивания:							 очень сильная

Диапазон рабочих температур:					от –40 до +80 град.С

Кратковременно (до 1 ч)                                                       200 град.С

#### Применение

##### Предварительные замечания

Перед применением необходимо прочитать Листок безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Помимо этого, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки, необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые для химических продуктов.

### Предварительная обработка

Поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жира, антиадгезионных составляющих (например, разделительных смазок) и др. загрязнителей.

Для поверхностей с высокой пористостью рекомендуется предвариетльно нанести Праймер – 188. Для применения на пластмассовых поверхностях предварительно проверить на совместимость.

Применение

Теростат-81 снять с рулона и нарезать на отрезки необходимой длины. После этого уложить ленту на уплотняемые участки и прижать их. Желательно снимать защитную плёнку с ленты не при снятии с рулона, а после накладывания и прижимания к рабочей поверхности. Таким образом можно избежать нежелатльного удлинения ленты при накладывании, а также загрязнения ленты. После удаления разделительной плёнки отрезок раскладывается и в случае необходимости фиксируется механически.

Для применения Теростата-81 из объёмной тары (бочки и бидоны) используются линии с экструдерами, поршневыми насосами, шестерёнчатыми насосами или ротационными насосами. При этом конвейрная лента, шланг и устройство нанесения должны быть жаропрочными. При нагревании Теростат-81 становится пластичным.

Линии с разделёнными нагревательными контурами и отдельной регулировкой имеют наибольшее преимущество, т.к. на подающей пластине достигается наиболее низкие, а на форсунке – наиболее высокие температуры. Рабочая температура лежит в интервале от 80 до 120 0С, при этом выбор температурного интервала зависит от желаемого объёма выпуска и прочих специалных требований.

Нагретая сварочная горелка может быть укреплена, иметь ручное управление или быть подключенной к автоматической системе управления (Роботер, СNC-управление). Форсунка должна отвечать соответствующим требованиям.

Хранение

Морозостойкость                                                                  нет

Рекомендуемые температуры хранения                           от +10 до +25 град С

Время хранения                                                                   24 месяца

(практически неограниченое  время

хранения в сухом и прохладном помещении)

Форма поставки

Плоский профиль различных размеров и длин на больших и малых рулонах, также отдельными рулонами

Бочка			50 л

Праймер-188

Коробка	1 л

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировке                   см. Листок безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.