Макропласт УК 8101

Двухкомпонентный  адгезив на основе полиуретана.

Характеристика

Макропласт УК 8101 является двухкомпонентным свободным от растворителей адгезивом на основе полиуретана.

Смола состоит из органических компаундов с гидроксильными группами, а отвердитель основан на изоцианатах. Твердый эластичный адгезив получается путем химической реакции после смешивания обоих компонентов в соотношении 5:1. Продукт фактически не меняет своего объема после отверждения.

Применение

Макропласт УК 8101  используется в качестве адгезива для заполнения, покрытия и формования. Данный продукт отлично склеивает металлы, дерево, пластик и жесткий пенопласт.

Основной областью применения является соединение полиуретановой пены, полистирола с деревом, оцинкованным листовым металлом, листовым алюминием при производстве боковых панелей транспортных средств, стеновых и разделительных панелей и других сэндвич-элементов.

Технические данные:

|  | Смола УК 8101 | Отвердитель УК 5400 |
| --- | --- | --- |
| Цвет | бежевый | коричневый |
| Плотность | 1,45  0,05 г/см3 | 1,22  0,05 г/см3 |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 20C) | 8000 2000 мПа.с | 250  100 мПа.с |
| Соотношение при смешивании (частей) | По весу - 4 По объему – 3,4 | 1 1 |
| Консистенция | жидкость | Низкоплотная жидкость |
|  | Смесь (Компонент А + Б) |  |
| Плотность | 1,4 г/см3 |  |
| Консистенция | жидкость |  |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 20C) | 2500 – 2800 мПа.с |  |
| Время жизни в готовой смеси (125г, 20 град.С) | 50 -70 мин |  |
| Потребление | 200 - 400 г\м2 (зависит от используемых субстратов) |  |
| Время отверждения: |  |  |
| Начальная прочность | через 5-8 часов при температуре окружающей среды |  |
| Окончат. прочность | Через 5-7 дней при температуре окружающ. среды |  |

| Прочность на отслаивание (согласно DIN 53 282) Субстраты Отверждение | 30-40 н/см листовой алюминий/алюминий 7 дней при комнатной температуре |
| --- | --- |

| Прочность на сдвиг (согласно DIN EN 1465) | см. результаты испытаний ниже |
| --- | --- |
| Диапазон температур при эксплуатации | от -40С до 100C |
| При кратковременном воздействии (до1 ч) | 150С |

## Переработка и нанесение

# Предварительная информация

Перед нанесением необходимо прочитать Листки Безопасности в качестве информации о мерах предосторожности и рекомендаций по безопасности. Также необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности , которые рекомендованы при работе с химическими продуктами, освобожденными от специальной маркировки.

Подготовка поверхностей соединения

Субстраты должны быть сухими, очищенными от пыли, масел, жира и загрязнений. Металлы следует обработать подходящей грунтовкой, особенно, если предполагается последующее воздействие на адгезив влагой. Следует очистить пластик от антиадгезионных составов. Прочность склеивания улучшается в случае шерохования поверхности перед нанесением адгезива. Нанесение грунтовки и очистка растворителями (изопропанол, этанол и ацетон) подходят в качестве предварительной обработки; детали из полистирола не могут быть соединены с помощью Макропласта УК 8101  без предварительной подготовки.

# Нанесение

Смола и отвердитель смешиваются незадолго до нанесения в необходимой пропорции до образования однородной смеси. Адгезив следует наносить исходя из времени его жизни в готовой смеси. По истечении данного периода адгезив становится желеобразным и не может больше использоваться. Поэтому следует готовить только необходимое для нанесения количество адгезива.

Время жизни адгезива зависит от количества и температуры смешиваемой порции. С увеличением количества или температуры уменьшается время жизни. Наоборот, низкие температуры продлевают время жизни. При передозировке отвердителя вязкость смеси будет ниже, а пленка адгезива станет хрупкой. Макропласт УК 8101 может наноситься вручную при помощи шпателя или специального оборудования для двухкомпонентного нанесения или при помощи валика. Адгезив наносится только на одну из поверхностей.

Компонеты адгезива не должны выступать в контакт с влагой до и в процессе нанесения, т.к. влага будет реагировать с изоцианатом, что приведет к образованию пузырей и пены. Таким образом, следует держать емкости  плотно закрытыми и защищенными от влаги.

Отверждение

Макропласт УК 8101 может отверждаться как в холодном (при комнатной температуре выше 15 град.С), так и в теплом состоянии. Время отверждения может быть значительно сокращено за счет увеличения температуры или добавления ускорителей. Окончательная прочность достигается через несколько дней.

Во время затвердевания необходимо следить за равномерной нагрузкой (груз, пресс, зажимы), чтобы детали соединения находились в контакте с адгезивом по всей поверхности соединения.

# Очистка

Свежий, не затвердевший материал (очистка оборудования нанесения, загрязнение субстрата и т.д.) может быть удален очистителем марки Макропласт Б 8030, затвердевший адгезив может быть удален только механически.

## Результаты испытаний

Прочность на сдвиг (согласно DIN EN 1465),

(в мПа испытано на алюминий\алюминий)

- Эволюция прочности на сдвиг при 20С в зависимости от времени отверждения

1-ый день          2-ой день	4-ый день	7-ой день

5	6	7		8

- Эволюция прочности на сдвиг при ускоренной температуре отверждения

(замер при температуре окруж. среды)

| Темпера-тура отвержде-ния | 0,5ч | 1ч | 2ч | 3ч | 7ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80С | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 100С | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| 120С | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 160С | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 |

3.   Прочность на сдвиг при различных тестовых температурах

(через 7 дней при температуре окруж. среды)

| -40С | -20С | 0С | 20С | 40С | 60С | 80С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | 20 | 14 | 9 | 6 | 2,5 |

# Хранение

Чувствительность к морозам:		                                            да

Рекомендуемая температура хранения:	                                            15С до 25С (не < 10С и не > 50С)

Срок хранения				                                            12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка		бидон	24 кг

бочка		250 кг

Указание опасности/		                                              см. Листки безопасности (MSDS)

Меры безопасности/транспортировка

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

GI 96-10-29