Макрокаст ЦР 8101

Двухкомпонентная заливочная смола, не содержащая растворителей, на основе полиуретана

Описание продукта

Макрокаст ЦР 8101 является двухкомпонентной свободной от растворителя заливочной смолой на основе полиуретана. Смола (А) состоит из органических компаундов с гидроксильными группами, а отвердитель (В) основан на изоцианатах. Твердый эластичный адгезив получается путем химической реакции после смешивания обоих компонентов в соотношении 4:1. Продукт фактически не меняет своего объема после отверждения.

Область применения

Макрокаст ЦР 8101 применяется  в качестве адгезива для заполнения, покрытия и формования. Данный продукт отлично склеивает металлы и пластик.

Технические данные

|  | Смола ЦР 8101 | Отвердитель ЦР 4400 | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | бежевый | темно-коричневый |  |
| Консистенция | жидкость | низкоплотная жидкость |  |
| Плотность (20º С) | 1,45  0,05 г/см3 | 1,22  0,05 г/см3 |  |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 20С) | 8000  2000 мПа/сек | 250  100 мПа/сек | M-10 |
| Соотношение при смешивании (частей) | по весу - 4 по объему - 3,4 | 1 1 |  |
|  | Смесь (Компонент А+В) |  |  |
| Консистенция | жидкость |  |  |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 20С) | 2650 - 150 мПа/сек |  | M-11 |
| Время жизни в готовой смеси (120 г, 20С) | 60 ± 10 мин. |  | M-20 |
| Диапазон температур при эксплуатации | от -40С до 120С |  |  |
| при кратковременном воздействии (до 1 ч) | 150С |  |  |
| Твердость по Шору (20ºС) | D 35±10 |  | ISO 868 |

Электрические свойства

| Объемное сопротивление | 2,79*1014 Ω сm | VDE 0303 часть 30 |
| --- | --- | --- |
| Электрическая прочность диэлектрика | 34,0 кВ/мм | VDE 0303 часть 21 |
| Коэффициент диэлектрических потерь тан δ / 50 Гц | 23ºС 50ºС 80ºС 0,04 0,09 0,14 | VDE 0303 |
| Диэлектрическая постоянная ε | 3,26 4,19 4,49 | Часть 4/12.69 |

Переработка и методы нанесения

Предварительная информация

Перед нанесением необходимо следует прочитать Листки Безопасности в качестве информации о мерах предосторожности и рекомендаций по безопаснотибезопасности. Необходимо соблюдать стандартные

меры предосторожности, принятые при работе с химическими продуктами, освобожденными от специальной маркировки.

Подготовка поверхностей соединения

Субстраты должны быть сухими, очищенными от пыли, масел, жира и загрязнений. Использование праймера увеличивает адгезию к металлическим поверхностям. С поверхности пластиковых листов необходимо удалить антиадгезионные составов. Прочность улучшается в случае шерохования поверхности перед нанесением адгезива.

Смешивание и нанесение

Компонент может смешиваться вручную или с использованием специального автоматического оборудования для смешивания двух компонентов. Нанесение может осуществляться путем заливки, распыления, валиками, кисточкой.

Адгезив следует наносить в течение определенного ограниченного периода времени (времени его жизни в готовой смеси). По истечении данного периода адгезив становится желеобразным и не может больше использоваться. Поэтому следует готовить только необходимое для нанесения количество адгезива.

Время жизни адгезива зависит от количества и температуры смешиваемой порции. С увеличением количества или температуры уменьшается время жизни. Наоборот, низкие температуры продлевают время жизни.

Компоненты адгезива не должны вступать в контакт с влагой до и в процессе нанесения, т.к. влага будет реагировать с изоцианатом, что приведет к образованию пузырей и пены. Таким образом, следует держать емкости плотно закрытыми и защищенными от влаги.

Отверждение

Макрокаст ЦР 8101 может отверждаться как в холодном (при комнатной температуре выше 15С), так и в теплом состоянии. Время отверждения может быть значительно сокращено за счет увеличения температуры или добавления ускорителей. Добавление ускорителей соответственно сократит и время нанесения (время жизни в готовой смеси, открытое время), что должно несомненно быть принять во внимание.

Очистка

Свежий, не затвердевший материал (очистка оборудования для  нанесения, загрязнение субстрата и т.д.) может быть удален очистителем марки Макропласт В 8030; затвердевший адгезив может быть удален только механически.

Хранение

Хранить тщательно закрытым, предохранять от влаги

Смола:

Морозостойкий:				да

Рекомендуемая температура хранения:	15С до 25С

Срок хранения:				12 месяцев в оригинальной упаковке

Отвердитель:

Морозостойкий:				нет

Рекомендуемая температура хранения:	15С до 25С (не < 10С и не > 50С)

Срок хранения:				12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка

Смола:   бидон – 24 кг; бочка- 250 кг

Отвердитель:	 канистра – 30 кг; бочка – 250 кг

Указание опасности/

меры безопасности/транспортировка

см. листки безопасности (MSDS)

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность

СЕ 31/08/01