Макропласт УК 8116 Б10                             

Двухкомпонентный адгезив на основе полиуретана						
Характеристика
Макропласт УК 8116 В10 является двухкомпонентным свободным от растворителей адгезивом на основе полиуретана. Смола (компонент А)состоит из органических компаундов с гидроксильными группами, а отвердитель компонент Б) основан на изоцианатах. Твердый эластичный адгезив получается путем химической реакции после смешивания обоих компонентов в соотношении 5:1 (4:1*). Продукт фактически не меняет своего объема после отверждения.

Применение
Макропласт УК 8116 Б10  применяется в качестве адгезива для заполнения, покрытия и формования. Данный продукт отлично склеивает металлы, дерево, пластик и жесткий пенопласт.

Технические данные:

	Смола УК 8116 Б10	Отвердитель УК 5400	
Цвет	Бежевый	Темно-коричневый	
Плотность	1,65  0,05 г/см3	1,22  0,05 г/см3	
Консистенция	Жидкость	жидкость	
Вязкость (Брукфильд RVT, 20С)
	
25000  5000 мПа/сек	
250  100 мПа/сек	
Соотношение при смешивании (частей)	По весу - 5*
По объему- 3,7	1
1	
	Смесь (Компонент А+Б)	
Консистенция	жидкость		
Вязкость
(Брукфильд  RVT, 
20С)	
5500  500 мПа/сек		
Время жизни в готовой смеси
(120г, 20С)	
10  1 мин.		
Открытое время(23С, 50% rh)	20   2 мин.		
Время отверждения			
Первичное отверждение (23С)	50-70 мин		
Окончательное отверждение (23С)	После 24 часов		
Потребление	200 – 400 г/м2 
(зависит от используемых субстратовёё)	
Предел прочности при растяжении	>7 МПа	
Диапазон температур
при эксплуатации	-40С до +80С	
При кратковременном воздействии (до 1ч) 	+150С	

Переработка и нанесение

Предварительная информация
Перед нанесением необходимо прочитать Листки Безопасности в качестве информации о мерах предосторожности и рекомендаций по безопасности. Также необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности , которые рекомендованы при работе с химическими продуктами, освобожденными от специальной маркировки.

Ïîäãîòîâêà ïîâåðõíîñòåé ñîåäèíåíèÿ
Субстраты должны быть сухими, очищенными от пыли, масел, жира и загрязнений. Металлы следует обработать подходящей грунтовкой, особенно, если предполагается последующее воздействие на адгезив влагой. Следует очистить пластик от антиадгезионных составов. Прочность склеивания улучшается в случае шерохования поверхности перед нанесением адгезива. 

Нанесение
Смола и отвердитель смешиваются незадолго до нанесения в необходимой пропорции до образования однородной смеси. Адгезив следует наносить исходя из времени его жизни в готовой смеси. По истечении данного периода адгезив становится желеобразным и не может больше использоваться. Поэтому следует готовить только необходимое для нанесения количество адгезива.
 Время жизни адгезива зависит от количества и температуры смешиваемой порции. С увеличением количества или температуры уменьшается время жизни. Наоборот, низкие температуры продлевают время жизни. 
 Компонеты адгезива не должны выступать в контакт с влагой до и в процессе нанесения, т.к. влага будет реагировать с изоцианатом, что приведет к образованию пузырей и пены. Таким образом, следует держать емкости  плотно закрытыми и защищенными от влаги.

Îòâåðæäåíèå
Макропласт УК 8116 Б10 может отверждаться как в холодном (при комнатной температуре выше 15 град.С), так и в теплом состоянии (до +60С). Время отверждения может быть значительно сокращено за счет увеличения температуры или добавления ускорителей. 
Во время затвердевания необходимо следить за равномерной нагрузкой (груз, пресс, зажимы), чтобы детали соединения находились в контакте с адгезивом по всей поверхности соединения.

Очистка
Свежий, не затвердевший материал (очистка оборудования нанесения, загрязнение субстрата и т.д.) может быть удален очистителем марки Макропласт Б 8030, затвердевший адгезив может быть удален только механически.

Результаты испытаний

1.	Эволюция прочности на сдвиг при 20С в зависимости от времени отверждения 
1-ый день          2-ой день	4-ый день	7-ой день
         5,5	7	7		7,5
         2.   Прочность на сдвиг при различных тестовых температурах
              (через 12 дней при температуре окруж. среды)

-40С 	-20С 	0С 	20С 	40С 	60С 	80С 	
24	24	20	7,5	4	2,5	1,5	

Согласно DIN EN 1465

Хранение
Чувствительность к морозам:
Смола                                		                                            нет
Рекомендуемая температура хранения:	                                            15С до 25С 
Срок хранения				                                            12 месяцев в оригинальной упаковке
Отвердитель                                                                                              да
Рекомендуемая температура хранения:	                                            15С до 25С (<10С и >50С)
Срок хранения				                                            12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка		

Смола:
Бидон	                                                                                                       30 кг
Бочка		                                                            300 кг

Отвердитель:
Ведро                                                                                                           6 кг
Бочка                                                                                                           250 кг
Контейнер                                                                                                   1200 кг

Указание опасности/			     см. Листки безопасности (MSDS)
Меры безопасности/транспортировка 

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.           GI 22-04-00