# Макропласт УК 8303

### Характеристика

Макропласт УК 8303  является двухкомпонентным свободным от растворителей адгезивом на осове полиуретана , без ускорителя, время жизни в готовой смеси – 60 минут.

Смола состоит из органических компаундов с гидроксильными группами, а отвердитель основан на изоцианатах. Твердый эластичный адгезив получается путем химической реакции после смешивания обоих компонентов в соотношении 6:1. Продукт фактически не меняет своего объема после отверждения.

### Применение

Макропласт УК 8303  используется в качестве адгезива для заполнения, покрытия и формования. Данный продукт отлично склеивает металлы, дерево, пластик и жесткий пенопласт , т.о. используется в качестве промышленного клея.

Технические данные:

|  | Смола УК 8303 | Отвердитель УК 5400 |
| --- | --- | --- |
| Цвет | бежевый | Темно-коричневый |
| Плотность | 1,65  0,05 г/см3 | 1,22  0,05 г/см3 |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 20C) | пастообразная | 250  100 мПа/сек |
| Соотношение при смешивании (частей) | По весу - 6 По объему – 4,4 | 1 1 |
|  | Смесь (Компонент А + В) |  |
| Плотность | 1,57 г/см3 |  |
| Консистенция | пастообразная |  |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 20C) | 200 – 300 Па/с |  |
| Время жизни в готовой смеси (210г, 25 град.С) | 55-70 мин |  |
| Открытое время | 130-150 мин (зависит от климатических условий , количества клея и способа нанесения) |  |
| Потребление | 200 - 400 г\м2 (зависит от используемых субстратов) |  |
| Время отверждения: |  |  |
| Начальная прочность | через прибл. 4 ч при температуре окружающей среды |  |
| Окончат. прочность | через прибл. 3-5 дней при температуре окружающ. среды |  |

| Прочность на сдвиг (согласно DIN EN 1465) | > 12 мПа (см. Также результаты испытаний ниже) |
| --- | --- |
| Диапазон температур при эксплуатации | от -40С до 100C |
| При кратковременном воздействии (до1 ч) | 150С |

### Переработка и нанесение

# Предварительная информация

Перед нанесением необходимо прочитать Листки Безопасности в качестве информации о мерах предосторожности и рекомендаций по безопасности. Также необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности , которые рекомендованы при работе с химическими продуктами, освобожденными от специальной маркировки.

Подготовка поверхностей соединения

Субстраты должны быть сухими, очищенными от пыли, масел, жира и загрязнений. Металлы следует обработать подходящей грунтовкой, особенно, если предполагается последующее воздействие на адгезив влагой. Следует очистить пластик от антиадгезионных составов. Прочность склеивания улучшается в случае шерохования поверхности перед нанесением адгезива. Нанесение грунтовки и очистка растворителями (изопропанол, этанол и ацетон) подходят в качестве предварительной обработки; детали из полистирола не могут быть соединены с помощью Макропласта УК 8303  без предварительной подготовки.

# Нанесение

Смола и отвердитель смешиваются незадолго до нанесения в необходимой пропорции до образования однородной смеси. Адгезив следует наносить исходя из времени его жизни в готовой смеси. По истечении данного периода адгезив становится желеобразным и не может больше использоваться. Поэтому следует готовить только необходимое для нанесения количество адгезива.

Время жизни адгезива зависит от количества и температуры смешиваемой порции. С увеличением количества или температуры уменьшается время жизни. Наоборот, низкие температуры продлевают время жизни. При передозировке отвердителя вязкость смеси будет ниже, а пленка адгезива станет хрупкой.

Макропласт УК 8303 может наноситься вручную с помощью шпателя или с помощью оборудования для двухкомпонентного нанесения. Адгезив наносится только на одну из поверхностей.

Компонеты адгезива не должны выступать в контакт с влагой до и в процессе нанесения , т.к. влага будет реагировать с изоцианатом,что приведет к образованию пузырей и пены. Таким образом, следует держать емкости  плотно закрытыми и защищенными от влаги.

Отверждение

Макропласт УК 8303  может отверждаться как в холодном (при комнатной температуре выше 15 град.С), так и в теплом состоянии. Время отверждения может быть значительно сокращено при увеличении температуры или добавлении ускорителей. Окончательная прочность достигается через несколько дней.

Во время затвердевания необходимо следить за равномерной нагрузкой (груз, пресс, зажимы), чтобы детали соединения находились в контакте с адгезивом по всей поверхности соединения.

# Очистка

Свежий, не затвердевший материал (очистка оборудования нанесения, загрязнение субстрата и т.д.) может быть удален очистителем марки Макропласт В 8030, затвердевший адгезив может быть удален только механически.

## Результаты испытаний

Прочность на сдвиг (согласно DIN EN 1465),

(в мПа испытано на алюминий\алюминий)

Прочность на сдвиг при различных тестовых температурах

(через 7 дней при температуре окруж. среды)

| -40С | -20С | 0С | 20С | 40С | 60С | 80С | 100С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | 26 | 24 | 11 | 6 | 5 | 3 |

# Хранение

Чувствительность к морозам:		                                           да

Рекомендуемая температура хранения:	                                          15С до 25С (не < 10С и не > 50С)

Срок хранения				                                          12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка	             металлические бочки                                    300 кг

Указание опасности/	    	                                                          см. Листки безопасности (MSDS)

###### Меры безопасности/транспортировка

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.