Техномелт Q 8701

Описание продукта

Техномелт Q 8701 – клей-расплав на основе синтетического каучука, который обладает  высокой  когезионной и хорошей адгезионной свойствами на поверхности различных видов материалов. Покрытия Техномелт Q 8701 имеют относительно высокую термостойкость.

Область применения

Техномелт Q 8701  применяют для образования адгезионного покрытия на поверхностях: бумаги, фольги (постоянные этикетки),  ткани  и пленок (например, твердый ПВХ, пена полиэтиленовая и др., кроме мягкого ПВХ), также для монтажа самоклеющихся шлифовальных кругов. Иное применение -  по согласованию.

Технические характеристики

Цвет:........................................................желтый, прозрачный

Плотность (200С):...................................около 1,0 г/cм3

Содержание сухого вещества:...............100%

Вязкость: ................................................35.000-50.000 мПа/с

Средство измерения:...............Брукфилд RVT

Cистема измерения:.................DV 2

Температура измерения:.........1500С

Средняя рабочая вязкость

при 1500С:.................................около 44000 мПа/с

при 1600С:.................................около 32000 мПа/с

при 1700С:.................................около 23000 мПа/с

при 1800С:.................................около 17000 мПа/с

Температура размягчения:............... ....100-1100С

По ASTM E28...........................шар в кольце

Рабочая температура .............................150-1800С

Температура применения:.....................от –200С до +800С

Применение

Предварительные примечания:

До применения продукта, следует ознакомиться с рекомендациями по мерам предосторожности и по технике безопасности, изложенных  в Листах гигиенической безопасности. В  случае применения продукции, не подлежащей маркировке символами опасности, следует соблюдать общепринятые правила по технике безопасности, принятые при работе с химическими материалами.

Подготовка:

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, масла и жиров.

Обработка:

Техномелт Q 8701  обычно наносят распылителями, то есть плоскоструйным распылом. Общепринятые рабочие температурные пределы нанесения 150-1800С. Наносимое количество продукта зависит от обрабатываемой поверхности и от требуемой силы склеивания. Расход обычно составляет около 20 г/м2. Однако в случае шероховатой поверхности, расход может значительно увеличиваться. При обработке следует избегать термические перегрузки склеивающего материала, так как продолжительное нагревание или перегрев отрицательно влияют на термическую стабильность пленки и рабочую вязкость.

Детали должны быть склеены непосредственно после нанесения на поверхность пленки Техномелт Q 8701. В случае временного хранения деталей после нанесения Техномелт  Q 8701 пленку необходимо накрыть подходящей для этой цели силиконовой бумагой, у которой оптимальные разделительные свойства.

Очистка

Для холодной очистки внешних загрязнений клеем-расплавом на транспортере, оборудовании для нанесения или других частях оборудования  рекомендуется использовать Мелт-О-Клин. Основой Мелт-О-Клина является специальное сырье, которое облегчает механическую очистку даже при сильном затвердевании.

Перед применением рекомендуется проверить совместимость очистителя с лаковыми и пластиковыми поверхностями.

Хранение

Морозоустойчивость:.........................................морозоустойчивый

Рекомендуемая температура хранения:.............от 10 до 200С

Срок хранения:....................................................12 месяцев

Упаковка

Блоки в картоне:....................................................4  блока по 4 кг

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировании..............см. Листы гигиенической безопасности

Приведенные здесь данные – касающиеся предложений по применению и переработке продукта – основаны на наших познаниях и опыте.  В случае применения для иных материалов и в других условиях работы, от нас независимых, рекомендуем в каждом отдельном случае провести испытания для определения соответствия продукции предусмотренным требованиям и планируемым условиям.

Ни эта информация ни какая-либо устная рекомендация не является основанием для предъявления претензий (за исключением преднамеренного вредительства или грубой безответственности).

Изданием настоящих технических данных все предыдущие издания считать недействительными.

GI 23/08/00