Terostat-934

Эластичный однокомпонентный прозрачный клей- герметик

Характеристики

Terostat-934 является однокомпонентным клеем/герметиком, основанным на полиэфир-полимере, который отверждается под воздействием влажности в мягко-эластичный продукт. Формирование поверхностной пленки и время полимеризации зависит от влажности воздуха и температуры. Время затвердевания зависит также от глубины шва. Путем повышения температуры и влажности воздуха это время может быть сокращено; низкие температуры, а также малая влажность воздуха напротив имеют замедляющие действие.

Terostat-934 не содержит растворителей, изоцианата, силиконов и ПВХ, и не имеет запаха. Обладает хорошей адгезией без праймера ко многим материалам и применяется совместимо со всеми покрасочными системами.

Области применения

Terostat-934 используется в следующих областях:

- эластичное склеивание металлов и пластмасс, например, боковая обшивка и склейка кровли в автомобилях и автоприцепах;

- эластичная внутренняя и внешняя герметизация швов в следующих областях: при сооружении транспортных средств, кузовном производстве, производстве автоприцепов, ж/д вагонов, контейнеров, в металло- и аппаратостроении, электротехнике, пластмассотехнике, технике кондиционирования и вентиляции воздуха и др.

Технические данные

Цвет							прозрачный

Запах							Без запаха

Консинстенция					              Пастообразная, тиксотропная

Плотность						Пр. 1.04 г/см3

Содержание твердых веществ 			              100 %

Механизм полимеризации				Влажностная полимеризация

Устойчивость к провисанию                                                    Не провисает (DIN - профиль 15 мм)

Формирование поверхностной пленки		              Пр. 10-15 минут

Скорость полимеризации				Пр. 3 мм/24 ч

Твердость по Шору А				              Пр. 35

(DIN 53505)

Предел прочности при растяжении 		              Пр. 1,5 Мпа

(DIN 53504)

Относительное растяжение при разрыве		 Пр. 190 %

(DIN 53504)

Усилие при 100% растяжении			              Пр. 0,9 Мпа

(DIN 53504)

Усадка							< 2%

(DIN 52461)

Температура обработки:				+5-   +40 С

Рабочий диапазон температур:	                              - 40 С  +100 С

Кратковременно ( 1 час):	                                            120 С

Адгезия

В зависимости от поверхности может быть необходимым  механическое предание шероховатости поверхности или использование праймера, что в любом случае улучшит сцепляемость.

Важно:

При склеивании и уплотнении подвергающегося напряжению PMMA, например, плексигласа или перспекса, и поликарбоната, макролона или лексана, существует опасность образования трещин вследствие внутренних напряжений; в таком случае Terostat-934 не должен использоваться.

Нет адгезии к PE, PP и PTFE (например. Teflon ®). Поверхности не упомянутые выше должны быть испытаны.

Применение

Предварительное замечание

До применения необходимо изучить Лист Данных Безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Также, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки, необходимо соблюдать меры предосторожности принятые для химических продуктов.

Предварительная обработка

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли жира  масла и прочих загрязнений. Для очистки применять очиститель А очиститель - D и очиститель- FL из программы Teroson . Специальные очистители поверхности сцепления не требуются.

Нанесение

Теростат-934 наносится из картушей 310 мл с помощью стандартных пневматических ручных пистолетов.При пневмообработке необходимо давление 2-5 бар

Низкие температуры материалы уплотнителя ведут к повышению вязкости что выражается пониженным распылением Во избежание этого перед процессом обработки для уплотнителя целесообразно установить температурный режим

В слишком холодных субстратах из-за снижения точки росы может происходить образование конденсата Этого можно избежать путем своевременного установления температурного режима

После нанесения Теростата-934 герметик может быть размягчен мыльной водойЕсли края шва отклеиваются то достаточно простой правки с помощью шпателя

Очистка

Для очистки оборудования от неотвержденного Terostat-934 мы рекомендуем использование очистителя - FL.

Хранение

Чувствительность к морозу:				                  нет

Рекомендуемая температура хранения:				   10 - 25 С

Срок годности:						                 12 мес в оригинальной упаковке

Упаковка

Картридж                                                                                                      310 ml

Указания и советы по безопасности/

Транспортировочная маркировка                                          см.Листок безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.