Terostat-MS 937

Эластичный однокомпонентный клей- герметик Основа: МS-® -полимер

Характеристики

Terostat-МS 937 является однокомпонентным клеем/герметиком , основанным на МС полимере, который отверждается под воздействием влажности в мягко-эластичный продукт. Формирование поверхностной пленки и время полимеризации зависит от влажности воздуха и температуры. Время затвердевания зависит также от глубины шва. Путем повышения температуры и влажности воздуха это время может быть сокращено; низкие температуры, а также малая влажность воздуха напротив имеют замедляющие действие.

Terostat-MS 937 особо устойчив, так что уже после соединения склеиваемых деталей достигается высокая удерживающая сила.

Terostat-МS 937 не содержит растворителей, изоционата, силиконов и ПВХ, и не имеет запаха. Обладает хорошей адгезией без праймера ко многим материалам и применяется совместимо со всеми покрасочными системами.

Герметик также обладает отличной УФ стойкостью и может поэтому использоваться , как для внутренних и для внешних швов.

Области применения

Terostat-МS 937 используется в следующих областях:

- эластичное склеивание металлов и пластмасс, например, боковая обшивка и склейка кровли в автомобилях и автоприцепах;

- эластичная внутренняя и внешняя герметизация швов в следующих областях: при сооружении транспортных средств, кузовном производстве, производстве автоприцепов, ж/д вагонов, контейнеров, в металло- и аппаратостроении, электротехнике, пластмассотехнике, технике кондиционирования и вентиляции воздуха и др.

Технические данные

Цвет							Белый

Запах							Без запаха

Консинстенция					              Пастообразная, тиксотропная

Плотность						Пр. 1.5 g/cm3

Содержание твердых веществ 			              100 %

Механизм полимеризации				Влажностная полимеризация

Устойчивость к провисанию                                                    Не провисает (DIN - профиль 15 мм)

Формирование поверхностной пленки		              Пр. 10-20 минут

Скорость полимеризации				Пр. 4-5 mm/24 ч

Твердость по Шору А				              Пр. 50

(DIN 53505)

Предел прочности при растяжении 		              Пр. 3,1 Мпа

(DIN 53504)

Относительное растяжение при разрыве		 Пр. 220 %

(DIN 53504)

Усилие при 100% растяжении			              Пр. 2,0 Мпа

(DIN 53504)

Усадка							< 2%

(DIN 52461)

Температура обработки:				+5-   +40 С

Cовместимость с покрытиями:                               сложившаяся (относительно прочих

возможностей см. раздел «Режим

нанесения лака на клея-уплотнители»

УФ устойчивость:		                                            отсутствие существенных изменений

поверхности

Метод проверки:                                                                сухое ультрафиолетовое излучение

Источник ультрафиолетового излучения:                      Osram Vitalux 300 вт

Расстояние от образца:                                                     25 см

Продолжительность проверки:                                        6 недель

Рабочий диапазон температур:	                              - 50 С  +100 С

Кратковременно ( 1 час):	                                            120 С

Адгезия

Terostat-MS 937 отличается хорошей адгезией к большинству стандартных материалов: листам металла (с жироудалением в сыром виде, фосфатированного, горячеоцинкованного, электролитически оцинкованного); нержавеющей стали, латуни, алюминию (необработанному, анодированному); стеклу; полиамиду, PVC, PUR-RIM; полиэстеру, EPDM, большинству термопластмасс.

При производстве пластиков используются разделительные смазки.Эти смазки должны быть удалены перед склеиванием.

Из-за большого количества покрытий, особенно порошковых, и разнообразия основ необходимо проведение предварительных опытов.

В зависимости от поверхности может быть необходимым  механическое предание шероховатости поверхности или использование праймера, что в любом случае улучшит сцепляемость.

Важно:

При склеивании и уплотнении подвергающегося напряжению PMMA, например, плексигласа или перспекса, и поликарбоната, макролона или локсана, существует опасность образования трещин вследствие внутренних напряжений; в таком случае Terostat-MS 937 не должен использоваться.

Нет адгезии к PE, PP и PTFE (например. Teflon ®). Поверхности не упомянутые выше должны быть испытаны.

Применение

Предварительное замечание

До применения необходимо изучить Лист Данных Безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Также, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки,необходимо соблюдать меры предосторожности принятые для химических продуктов.

Предварительная обработка

Поверхности должны быть чистыми , сухими, свободными от пыли жира  масла и прочих загрязнений. Для очистки применять очиститель А  очиститель - D и очиститель- FL из программы Teroson . Специальные очистители поверхности сцепления не требуются.

Нанесение

Теростат MS-937 наносится из картушей 310 мл с помощью стандартных пневматических ручных пистолетов.При пневмообработке необходимо давление 2-5 бар

Низкие температуры материалы уплотнителя ведут к повышению вязкостичто выражается пониженным распылением Во избежании этого перед процессом обработки для уплотнителя целесообразно установить температурный режим

В слишком холодных субстрактах из-за снижения точки росы может происходить образование конденсатаЭтого можно избежать путем своевременного установления температурного режима

После нанесения Теростата MS 937 герметик может быть размягчен мыльной водойЕсли края шва отклеиваются то достаточно простой правки с помощью шпателя

Очистка

Для очистки оборудования от неотвержденного Terostat-937 мы рекомендуем использование очистителя - D.

Режим нанесения лака на клей-уплотнитель

Чтобы достичь оптимальной сцепляемости лакового покрытия, при использовании лаков «Metallic», лак должен наноситься сверху на Terostat-MS 937 по методу «сырой на сырой». Эти данные действуют для акриловых лаков 2К. В системах, в состав которых входят алкидные смолы,может возникать замедление процесса высыхания. (Рекомендуется производить собственные опыты). Отверждение, благодаря лаковому слою, нескольку замедляется, но не встречает препятствий.

Хранение

Чувствительный к морозу:				                  нет

Рекомендуемая температура хранения:				   10 - 25 С

Срок годности:						                 12 мес в оригинальной упаковке

Упаковка

Картридж                                                                                                      310 ml

Указания и советы по безопасности/

Транспортировочная маркировка                                          см.Листок безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

GI 01-03-13