Теростат-МС 939

Эластичный однокомпонентный клей- герметик. Основа: МS-® -полимер

Характеристики

Terostat-МS 939 является однокомпонентным клеем/уплотнителем , основанным на МС полимере, который отверждается под воздействием влажности в мягко-эластичный продукт. Формирование поверхностной пленки и время полимеризации зависит от влажности воздуха и температуры. Время затвердевания зависит также от глубины шва. Путем повышения температуры и влажности воздуха это время может быть сокращено; низкие температуры, а также малая влажность воздуха напротив имеют замедляющие действие.

Terostat-MS 939 особо устойчив, так что уже после соединения склеиваемых деталей достигается высокая удерживающая сила.

Terostat-МS 939 не содержит растворителей, изоционата, силиконов и ПВХ, и не имеет запаха. Обладает хорошей адгезией без праймера ко многим материалам и применяется совместимо со всеми покрасочными системами.

Герметик также обладает отличной УФ стойкостью и может поэтому использоваться, как для внутренних, так  и для внешних швов.

Terostat-МS 939 обладает необходимыми для эластичного склеивания свойствами. Возникающие в печах при последующей обработке температуры  не оказывают отрицательного воздействия на механические свойства. Terostat-МS 939 образует полимерную сетку практически без сокращения объема, так что не возникают какие-либо втягивания или натяжения и обеспечивается хорошая оптика шва.

Области применения

Terostat-МS 939 используется в следующих областях:

- эластичное склеивание металлов и пластмасс, например, боковая обшивка и склейка кровли в автомобилях и автоприцепах;

- эластичная внутренняя и внешняя герметизация швов в следующих областях: при сооружении транспортных средств, кузовном производстве, производстве автоприцепов, ж/д вагонов, контейнеров, в металло- и аппаратостроении, электротехнике, пластмассотехнике, технике кондиционирования и вентиляции воздуха и др.

Технические данные

Цвет							Белый, серый, черный

Запах							Без запаха

Консистенция						Пастообразная,

Плотность						Пр. 1.5 g/cm3

Механизм полимеризации				Влажностная полимеризация

Формирование поверхностной пленки			Пр. 10-15 минут

Скорость полимеризации				Пр. 3 mm/24 ч

Твердость по Шору А					Пр. 60

(DIN 53505)

Предел прочности при растяжении 			Пр. 3 Мпа

(DIN 53504)

Относительное растяжение при разрыве		 Пр. 250 %

(DIN 53504)

Усилие при 100% растяжении			 	Пр. 1,6 Мпа

(DIN 53504)

Усадка						 	< 2%

(DIN 52461)

Температура обработки:				 +5-   +40 С

Cовместимость с покрытиями:  			сложившаяся (относительно прочих

возможностей см. раздел “Режим нанесения

лака на клея-уплотнители”

УФ устойчивость:		                                   	 отсутствие существенных изменений

поверхности

Метод проверки:                                                     	сухое ультрафиолетовое излучение

Источник ультрафиолетового излучения:           	Osram Vitalux 300 вт

Расстояние от образца:                                         	25 см

Продолжительность проверки:                             	6 недель

Рабочий диапазон температур:	                           - 40 С - +100 С

Кратковременно ( 1 час):	                                        120 С

Адгезия

Terostat-MS 939 отличается хорошей адгезией к большинству стандартных материалов: листам металла (с жироудалением в сыром виде, фосфатированного, горячеоцинкованного, электролитически оцинкованного); нержавеющей стали, латуни, алюминию (необработанному, анодированному); стеклу; полиамиду, PVC, PUR-RIM; полиэстеру, EPDM, большинству термопластмасс.

Из-за большого количества покрытий, особенно порошковых, и разнообразия основ необходимо проведение предварительных опытов.

В зависимости от поверхности может быть необходимым  механическое предание шероховатости поверхности или использование праймера, что в любом случае улучшит сцепляемость.

Важно:

При склеивании и уплотнении подвергающегося напряжению PMMA, например, плексигласа или перспекса, и поликарбоната, макролона или локсана, существует опасность образования трещин вследствие внутренних напряжений; в таком случае Terostat-MS 939 не должен использоваться.

Нет адгезии к PE, PP и PTFE (например. Teflon ®). Поверхности не упомянутые выше должны быть испытаны.

Применение

Предварительное замечание

До применения необходимо изучить Лист Данных Безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Также, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки, необходимо соблюдать меры предосторожности принятые для химических продуктов.

Предварительная обработка

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли жира  масла и прочих загрязнений. Для очистки применять очиститель А очиститель - D и очиститель- FL из программы Teroson . Специальные очистители поверхности сцепления не требуются.

Нанесение

Теростат MS-939 наносится из картушей 310 мл (570 мл) с помощью стандартных пневматических или ручных пистолетов. При пневмообработке необходимо давление 2-5 бар

Низкие температуры материалы уплотнителя ведут к повышению вязкостичто выражается пониженным распылением  Во избежании этого перед процессом обработки для уплотнителя целесообразно установить температурный режим

В слишком холодных субстрактах из-за снижения точки росы может происходить образование конденсата Этого можно избежать путем своевременного установления температурного режима

После нанесения Теростата MS 939 следует разравнивать расшивкой или шпатель, смоченными безнапорной водой. Если края шва отклеились, то достаточно просто удалить их с помощью шпателя.

Очистка

Для очистки оборудования от неотвержденного Terostat-939 мы рекомендуем использование очистителя - D.

Режим нанесения лака на клей-уплотнитель

Чтобы достичь оптимальной сцепляемости лакового покрытия, при использовании лаков “Metallic”, лак должен наноситься сверху на Terostat-MS 939 по методу “сырой на сырой”. Эти данные действуют для акриловых лаков 2К. В системах, в состав которых входят алкидные смолы, может возникать замедление процесса высыхания. (Рекомендуется производить собственные опыты). Отверждение, благодаря лаковому слою, несколько замедляется, но не встречает препятствий.

Хранение

Чувствительный к морозу:				                  нет

Рекомендуемая температура хранения:	                              10 - 25 С

Срок годности:						     12 мес в оригинальной упаковке

Упаковка

Картридж                                                                                  	    310 мл

Картуш в мягкой алюмофольге				    570 мл

Указания и советы по безопасности/

Транспортировочная маркировка                                              см. Листок безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

GI 01-03-13