Terostat-Alu-Fixband

# Универсальная самоклеющаяся водо-

# и паронепроницаемая уплотнительная лента,

# c пластиковой или алюминиевой пленкой

## на основе бутилкаучука

Характеристика

Теростат-Алю-Фиксбанд является гибкой, сильноклейкой уплотнительной лентой на бутил-каучуковой основе, с широкой областью применения. Она состоит из самоклеющейся, пластоэластичной бутилкаучуковой массы с высокой степенью адгезии, покрытой с одной стороны прочной, УФ- и атмосферостойкой пластиковой или алюминиевой пленкой. Благодаря высокому водопаровому и диффузионному сопротивлению, Теростат-Алю-Фиксбанд прекрасно противостоит паропроницанию.

Применение

Теростат-Алю-Фиксбанд используется для уплотнения и склеивания в следующих областях:

- Уплотнение швов и перекрытий (в металлических сооружениях, при производстве контейнеров, вентиляционных и климатических установок,строительстве зимних садов)

- Ремонт и санация швов (например, в теплицах)

- Уплотнение соединений, швов или перекрытий, для обеспечения водопаровой и диффузионной герметизации.

Из-за изменяющихся условий среды, для герметизации верхних потолочных областей рекомендовано использовать Теростат-Алю-Фиксбанд в сочетании с дополнительной фиксацией.

Технические характеристики

Цвет:

Верхний слой:		металлик

Клейкий слой:		черный

Коэффициент диффузионной стойкости (DIN 53122):		прибл. 645.000

Температуры применения:	                                                           5ºС до 40ºС

Диапазон рабочих температур:					от –40ºС до +80ºС

(при холоде масса становится

гуще и менее липкой, в тепле

мягче и более липкой)

##### Праймер-188

Время высыхания:	20-30 мин.

Расход:	прибл. 300 г/м2 (взависимости

от пористости поверхности)

#### Применение

##### Предварительные замечания

Перед применением необходимо прочитать Листок безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Помимо этого, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки, необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые для химических продуктов.

### Предварительная обработка

Поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жира, антиадгезионных составляющих (например, разделительных смазок) и др. загрязнителей.

Для поверхностей с высокой пористостью (бетон, асбестоцемент, штукатурка, каменная кладка и др.)  рекомендуется предвариетльно нанести Праймер – 188.

###### Адгезия

Теростат-Алю-фиксбанд может наклеиваться на  гладкую поверхность без использования праймера, (например, на алюминиевую, цинковую поверхность, полиэстер, стекло, кровельное покрытие на основе ECB, EPDM, PIB, CR и т.д.). Использование в подобных случаях Праймера-188 ускорит процесс застывания. При использовании ПВХ рекомендуется предварительно нанести Терокал-914. Лента может использоваться при склеивании акрилового стекла (Плексигласа) и поликарбоната (Макролона). При склеивании других пластиков необходима дополнительная консультация.

Нанесение

Теростат-Алю-Фиксбанд размотать из рулона и нарезать на отрезки необходимой длины. После этого уложить ленту на уплотняемые участки и прижать их (особенно для перекрытий). Лучшего результата можно достигнуть при использовании прижимного ролика.

Указание

При уплотнении оконных и дверных щелей балконов и террас следует соблюдать предписания DIN 18 195.

Показания испытаний

Контроль водопаропроницаемости DIN 53122 (Отчет об испытаниях №III.3-58204-1 FMPA, Штуттгарт, 19.10.81)

Контроль за трещинами вследствие внутренних напряжений плексигласа DIN 53444 (ООО Рем, Дармштадт)

Хранение

Морозостойкость                                                                  нет

Рекомендуемые температуры хранения                           от +10 до +25 град С

Время хранения                                                                   24 месяца

(практически неограниченое  время

хранения в сухом и прохладном помещении)

Праймер-188

Морозостойкость                                                                  нет

Рекомендуемые температуры хранения                           от +10 до +25 град С

Время хранения                                                                   12 месяцев в оригинальной упаковке

Форма поставки

Плоский профиль различных размеров и длин отдельными рулонами

Праймер-188

Коробка	                                                          1 л

Опасность/

Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировке                   см. Листок безопасности

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.  GI 18-09-03