Terostat-IX

Пластичный, формируемый вручную герметик

Основа: Синтетический каучук

Характеристика:

Terostat-IX пластичный, самоклеющийся герметик, не содержит растворитель. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии и может покрываться стандартными красками (лаками) на масляной и синтетической основе. Герметик приклеивается на все чистые и сухие металлические поверхности и прекрасно совместим с различными материалами.

Области применения:

Terostat-IX применяется в качестве формируемого вручную из тестообразной массы герметика в автомобилестроении, производстве вагонов и прицепов, а также в строительстве, например для закрытия кабелей при прорывах и монтаже санитарного оборудования.

Технические характеристики:

Цвет:				светло-серый

Запах:			слабый нефтяной

Консистенция:		мягкая пластичная, клейкая, тестообразная

Плотность (20°C):		ок. 1,7 г/см2

Содержание

твердых частиц:		100 %

Пенетрация:			ок. 75 1/10 мм

(150 г конус, 6 с, 20°C)

Диапазон рабочих температур:		-30°C до 80°C

кратковременно (до 1 часа) 		160°C

Нанесение:

Terostat-IX размять руками, оторвать нужное количество герметика от общей массы. Герметик наносится на уплотняемую поверхность вручную, либо при помощи деревянного или металлического шпателя. Terostat-IX является отличным средством для безупречной герметизации.

Хранение:

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая

температура хранения:		15° до 25°C

Срок хранения:			24 месяца в оригинальной упаковке

Упаковка:

Банка 1 кг ,			Art.-Nr.157.86 J(D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

GI 21-08-03