Общее описание

LOCTITE® 3430 – двухкомпонентный эпоксидный клей, обладающий высокой скоростью отверждения при комнатной температуре. Реакция отверждения происходит после смешивания обоих его компонентов. Предназначен для склеивания разнообразных материалов.

Область применения

Клей обладает хорошей текучестью и великолепно подходит для склеивания плохо подогнанных друг к другу металлических, керамических, деревянных и пластмассовых поверхностей.

СВОЙСТВА КОМПОНЕНТОВ КЛЕЯ

Компонент A (полимер)

| Химический состав | Эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Цвет | Бесцветный |
| Удельный вес при 25C | 1,2 |
| Шпиндель № 5 при 2,5 об/мин | 20-301 |
| Точка вспышки, соответствует стандартам D93/DIN 51758 Американского общества испытания материалов (ASTM) | >150 °C |
| Максимально допустимое время выдержки смешанных компонентов при 25C (5 граммов клея) | 4-7 мин. |
| Компонент Б (отвердитель) |  |
| Химический состав | Эпоксидная смола |
| Цвет | Бдедно-желтый |
| Удельный вес при 25C | 1,2 |
| Шпиндель № 7 при 5 об/мин | 20-30 |
| Точка вспышки, соответствует стандартам D93/DIN 51758 Американского общества испытания материалов (ASTM) | >100 °C |
| Максимально допустимое время выдержки смешанных компонентов при 25C (5 граммов клея) | 4-7 мин. |

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Скорость отверждения в зависимости от времени/температуры

При смешивании компонентов в объемном или весовом соотношении 1:1 LOCTITE® 3430 обеспечивает высокую степень прочности соединения при комнатной температуре уже через 2 часа. В условиях повышенной температуры скорость отверждения увеличивается. Приведенный ниже график демонстрирует зависимость прочности на сдвиг соединения стальных поверхностей в зависимости от времени и температуры.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО КЛЕЯ

Физические свойства

|  | Коэффициент теплопроводности, соответствует стандарту C177 ASTM, ВТ.м-1K-1 | 0,28 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль упругости, Mпа | 2500 |  |
| Электрическая прочность диэлектрика, соответствует стандарту D149 ASTM, кВ/мм |  | 25 |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРДЕВШЕГО КЛЕЯ

(Клей высыхал 16 ч. при 40C. Испытания проводились при 23C.)

|  | Прочность на сдвиг соответствует стандартам D1002/DIN 53283 ASTM (монтажный зазор 0,3 мм) | Среднее значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь, Н/ммІ | 20 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (2800) |  |
|  | Нержавеющая сталь, Н/ммІ | 10 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (1400) |  |
| Гальванизированная сталь, Н/ммІ |  |  | 10 |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (1400) |  |
|  | Алюминий, Н/ммІ | 14 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (1960) |  |
|  | Медь, Н/ммІ | 19 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (2660) |  |
|  | Латунь, Н/ммІ | 15 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (2100) |  |
|  | Листовой формовочный материал, Н/ммІ | 7 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (980) |  |
|  | Поликарбонат, Н/ммІ | 5 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (700) |  |
|  | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, Н/ммІ | 3 |  |
|  | (фунты на квадратный дюйм) | (420) |  |
|  | Прочность на отрыв, соответствует стандарту ISO 4578, Н/мм |  |  |
|  | Алюминий, Н/мм | 3 |  |
|  | (дюйм-фунты) | (16) |  |

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ

| Стандарт: | DIN 53283 |
| --- | --- |
| Метериал: | Алюминий (монтажный зазор при 0,2 мм) |
| Условия отверждения: | 24 ч. при 23°C + 30 мин при 80°C |

Жаропрочность

Зависимость от температуры.

Химическая стойкость/стойкость к действию растворителей

| Растворитель | Температура | Прочность соединения после действия растворителя указанное количество часов (в процентном соотношении с начальной прочностью соединения) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1000 ч |
| 10% уксусная кислота | 23C | 25 |
| Этилацетат | 23C | 50 |
| Бензин | 23C | 50 |
| Метанол | 23C | 75 |
| Вода | 20єC | 75 |
| Вода | 90C | 25 |
| Относительная влажность 92% | 40C | 60 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в условиях среды, насыщенной чистым кислородом, а также применять в качестве герметика для хлорсодержащих и других окисляющих материалов.

При использовании водных растворов для очистки склеиваемых поверхностей, необходимо убедиться в их совместимости с клеем. Водные растворы могут влиять на свойства клея.

Применение

Склеиваемые поверхности необходимо обезжирить. Эпоксидную смолу смешать с отвердителем до образования однородной массы. Клей может наноситься непосредственно из картриджа через смесительную головку или с помощью шпателя. Максимально допустимое время выдержки смеси двух компонентов клея в малых количествах – 4 минуты при 25C. В условиях высокой температуры максимально допустимое время выдержки сокращается. Правильно приготовленная смесь компонентов клея имеет светло желтый цвет.

Рекомендованная ширина монтажного зазора – от 0,05 до 1,00 мм. Склеиваемые части соединить немедленно после нанесения клея. Излишки клея удалить с помощью органического растворителя (например, ацетона). Соединенные части выдержать под прессом до высыхания клея. Соединение готово к эксплуатации после полного отверждения клея.

Хранение

Данный продукт хранить в сухом, прохладном месте в закрытых емкостях при температуре от 8 до 28°C (оптимальный температурный режим хранения – от 8 до 14°C). Во избежание загрязнения продукта не выливать его неиспользованные части обратно в емкости.

1 Показатель вязкости, полученный методом вращения соответствующего шпинделя в клеевой среде с указанной скоростью.