Описание продукта

Продукт ЛОКТАЙТ 510 - является однокомпонентным,тик-сотропным анаэробным герметиком средней прочности с  повышенной температурной стойкостью. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха между беззазорными металлическими поверхностями. Продукт имеет версию для автоматизированного нанесения - 5101  с аналогичными характеристиками.

Типичные области применения

Герметизация зазоров между плотно прилегающими жесткими металлическими поверхностями.  Продукт особенно эффективен при уплотнении соединений, работающих в условиях высоких температур и агрессивных сред.

Свойства жидкого продукта

| Тип химич. Соединения | Диметакрилат эстер |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Красный |  |
| Плотность при Т 25C | 1.16 |  |
| Вязкостьу при Т 25C, mPa.s (cP) |  |  |
| На шпинделе ТС при 2.5 об/мин. |  | 150,000 - 800,000 |
| При 20 об/мин. |  | 25,000 - 250,000 |
| DIN 54453, SV D = 20 с-1 t=15 мин. @ 900 об/мин. |  | 8,000 - 20,000 |
| Точка вспышки (CОC), C |  | >100 |
| Давление насыщенных паров, мбар |  |  3 |
| Срок хранения при 6 – 22 C, мес. |  | 12 |

Мгновенное уплотнение

Анаэробные продукты имеют свойство противостоять низкому давлению в незаполимеризованном состоянии. Нижеприведенные данные показывают результаты испытаний соединения кольцевой фланцевой поверхности из поликарбоната с внутренним диаметром 50мм и наружным диаметром 70мм. сразу после сборки.

| Зазор, мм | Давление, н/мм2 |
| --- | --- |
| 0.0 | 0.02 |
| 0.125 | 0.01 |
| 0.25 | 0.01 |

Процесс полимеризации продукта

Скорость полимеризации на различных материалах

Скорость полимеризации зависит от материала уплотняемых поверхностей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига на стальных пластинках, изготовленных из различных материалов. Испытания проводились по стандарту  ASTM – D 1002.

Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных величинах зазоров. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. Нижеприведенный график показы-вает время набора прочности сдвига продукта при уплот-нении стальных пластинок при различных температурах.

Испытания проводились по стандарту ASTM - D1002.

Влияние активатора на скорость полимеризации

Скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов 764/7649 или 747/7471. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при применении активаторов. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

Свойства заполимеризованного продукта

Физические свойства

| Коэффициент термич. расширения, по ASTM D696, K-1 | 55 x 10-6 |
| --- | --- |
| Коэфф. теплопроводности, по ASTM C177, W.m-1K-1 | 0.1 |
| Теплоемкость , kдж.кг-1K-1 | 0.3 |

Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Испытания через 24 часа  при Т 22C на стальных пластинах)

| Усилие сдвига по ASTM D1002, Н/мм² | 3 – 7 |
| --- | --- |
| Усилие сдвига по DIN 53283, Н/мм² | 4 – 10 |
| Усилие отрыва по DIN 53288, Н/мм² | 2 – 13 |

Герметизирующие свойства

Кольцеобразная поверхность с внутренним диаметром 50 мм и наружным диаметром 70мм, давление до 1.3 н/мм² (13.5бар), испытания на герметичность.

| Материал | Микронеровности |
| --- | --- |
| Сталь | £ 0.125мм |
| Алюминий (2011T3) | £ 0.125мм |

Сопротивляемость внешним факторам

| Испытания: | На сдвиг при температуре, по ASTM D1002 |
| --- | --- |
| Материал: | Стальные отпескоструенные пластины |
| Полимеризация: | 1 неделя при 22°C, 1 час при температуре |

Температурная прочность

Испытания при воздействии температуры

Температурное старение

Выдержка при указанных темпер-рах и испытание при 22C

Химостойкость

| Испытания: | На сдвиг при температуре, по ASTM D1002 |
| --- | --- |
| Материал: | Стальные отпескоструенные пластины |
| Полимеризация: | 1 неделя при 22°C, 1 час при температуре |

| Агрессивные жидкости | Темпер. | % от первоначальной прочности через |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 ч. | 500 ч. | 1000 ч. | 5000 ч. |  |
| Моторное масло | 125C | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Неэтилиров. бензин | 22C | 95 | 60 | 60 | 40 |  |
| Вода/Гликоль(50%/5) | 87C | 160 | 110 | 110 | 110 |  |

Примечание: вышеуказанные результаты отражают прочностные характеристики продукта в агрессивных средах. Они не показывают герметизирующие его свойства.

Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей. Информация по безопасному применению продукта содержится в информационном листке данных по безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта.   Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Указания по применению

Для достижения наилучших результатов уплотняемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Продукт предназначен для уплотнения плотно прилегающих фланцевых поверхностей с зазором до 0,25мм. Нанесение продукта производится непрерывным валиком или трафаретом на одну из уплотняемых поверхностей. С  роботизированными системами нанесения необходимо использовать продукт 5101 с соответствующим оборудованием Локтайт. При этом контроль герметичности может быть произведен низким давлением (до 0.1бар) сразу после сборки на незаполимеризованном продукте. Для предотвращения возможного перемещения сопряга-емых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки. Дополнительную информацию можно получить в региональном представительстве Локтайт.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 21C  (46F - 70F), если другого не указано на упаковке. Срок хранения 250 мл емкости составляет 12 месяцев с даты производства. Для предотвращения порчи неиспользован-ного продукта не помещайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Погрешность  данных

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать 2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.