ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LOCTITE®  7204 High Performance Quartz, представляет собой насыщенную кварцем эпоксидную систему, предназначенную для восстановления старого бетона или же обеспечения максимальной защиты нового бетона в диапазоне рабочих температур от –29оС до+68оС (преимущественно в сухом состоянии). Может применяться для повторного покрытия помещений, поврежденных воздействием химикатов – после приведения бетонных поверхностей в естественное чистое состояние.

LOCTITE®  7204 обеспечивает высокую стойкость поверхностей к воздействию концентрированных кислот, щелочей и растворителей. Легко наносится мастерком. Для обеспечения максимальной устойчивости к химикатам толщина нанесенного слоя должна составлять не менее 6 мм.

Преимущества:

- Химическая стойкость;

- Отсутствие усадки;

- Сцепление с бетоном.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Зоны, загрязненные химическими веществами;

- Ремонт выкрошенных поверхностей, заделка отверстий и трещин в полах;

- Восстановление поверхностей аппарелей, лестниц и зон, подверженных разлитию химических веществ;

- Цементирование

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА НЕ ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА:

Смесь		  Типичное значение

Внешний вид		Густая серая жидкость

Объемная пропорциясмешивания (R:H)

грунтовка	100:61

покрытие	100:60-282 Наполнитель

Расход		1,46 м2 слоем 6 мм (20 кг)

ТИПИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕРЖДЕНИЯ

Свойства отверждения	  Типичное значение

(при 25°C, если иного не указано)

Срок жизнеспособности, минуты

грунтовка	45

покрытие (верхний слой)	60 (для 1кг)

Время полимеризации, часы		24

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

(при 25°C, если иного не указано)

Физические свойства	  Типичное значение

Предел прочности на сжатие,

ASTM D695, Н/мм²		82,7

хИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

| КИСЛОТЫ |  |
| --- | --- |
| 10%-ная уксусная кислота | 2 |
| 20%-ная уксусная кислота | 3 |
| 10%-ная хлористоводородная кислота | 1 |
| 20%-ная хлористоводородная кислота | 1 |
| 37%-ная хлористоводородная кислота | 2 |
| 10%-ная азотная кислота | 1 |
| ЩЕЛОЧИ |  |
| 25%-ный гидроксид аммония | 1 |
| 10%-ная гидроксид натрия | 1 |
| 20%-ный гидроксид калия | 1 |
| РАСТВОРИТЕЛИ |  |
| Метанол | 2 |
| Ксилен | 1 |
| Деионизированная вода | 1 |
| Трихлорэтилен | 1 |
| Толуол | 2 |
| Дизельное топливо | 1 |
| Этиловый спирт | 2 |

Показатели степени воздействия:

1 – долгосрочное воздействие;

2 – периодическое воздействие;

3 – немедленно устраняемые брызги или пролитие

Образцы выдерживались в течение 7 дней при температуре 25оС. Температура испытательных растворов была 25оС.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик поверхность должна быть правильно подготовлена. Бетон должен быть выдержаннее менее 30 дней. Устраните все жиры, масла и грязь путем тщательной промывки. Устраните также все загрязняющие поверхность субстанции, такие, как старое покрытие, рыхлый бетон, пыль. Это выполняется или сухой абразивоструйной обработкой, струей воды под напором, киркованием, или же тщательной протравкой кислотой с последующим промыванием. Подготовленная поверхность должна быть шероховатой, пористой и не мокрой (умеренная влажность допустима).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ

Срок годности и время выдержки зависит от температуры и массы:

- Чем выше температура, тем быстрее отверждение.

- Чем больше масса смешанного материала, тем быстрее отверждение.

Чтобы ускорить отверждение эпоксидных смол при низких температурах:

- Храните эпоксидную смолу при комнатной температуре.

- Подогревайте ремонтируемую поверхность, пока она не станет теплой на ощупь.

Чтобы замедлить отверждение эпоксидных смол при высоких температурах:

- Смешивайте эпоксидную смолу небольшими массами для предупреждения быстрого отвердевания.

- Охлаждайте компоненты смолы/отвердителя.

Грунтовка:

  - Двухкомпонентная грунтовка расфасована в надлежащей смешивающей пропорции, в результате тщательного размешивания получается прозрчный раствор;

  - Наносить с помощью кисти, штукатурного валика, резиновым роликом, либо же разбрызгиванием тонким равномерным слоем толщиной от 0,5 мм до 1,0 мм;

  - Срок применения в приготовленном состоянии 45 мин при температуре 25оС

Покрытие (верхний отделочный слой):

- Должен наноситься в течение 4 часов после наложения грунтовки;

- Для обеспечения надлежащего смешивания температура материала должна быть в пределах 21о..32оС;

- Тщательно смешивайте смолу для нанесения верхнего отделочного слоя с отвердителем;

- Поместите смесь в бетономешалку, постепенно добавляйте кварц и перемешивайте в течение 3-4 минут. Весь кварц должен быть тщательно увлажнен.

Нанесение:

- Перед нанесением верхнего слоя грунтовка должна находиться во влажном состоянии. Если участок поверхности высох, повторно нанесите грунт;

- Минимальная толщина слоя нанесенного материала составляет 6 мм, минимальная температура нанесения 16оС. Чем выше температура, тем легче наносится материал;

- Используйте жесткую разравнивающую рейку (штукатурный маяк) или же разравнивающий короб шириной не более 1,2 м. Минимальная толщина наносимого слоя – 6 мм;

- Для окончательного выравнивания используйте стальные шпатели. При обработке больших поверхностей используйте механические выравнивающие устройства. Поверхность должна быть полностью выровнена до истечения срока применения (жизнеспособности);

- Все рабочие швы и стыки должны выполняться согласно технологической карты объекта;

- Время применения в приготовленном состоянии 60 мин при температуре 25оС

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сведения по обращению с материалом приведены в Информационном листке по безопасности материала (MSDS).

Хранение:

Хранить продукт в закрытой упаковке в сухом месте. Информация о хранении может быть указана на упаковке.

Оптимальное хранение: 8°С  до 28°С. Хранение ниже 8°С  или выше 21°С может привести к ухудшению качеств продукта. Возврат неиспользованного продукта в оригинальную емкость не допускается. Корпорация "Henkel"  не несет ответственности за загрязненный продукт либо хранившийся вне соответствии с вышеуказанными условиями. Для получения дополнительных сведений обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Henkel" .

Примечание:

Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. "Henkel"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного "Henkel"   не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции "Henkel" . "Henkel"  особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной "Henkel" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.

Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.