ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LOCTITE® 7256тм соответствует следующим характеристикам:

| Технология | Эпоксид |
| --- | --- |
| Химический тип | Эпоксид |
| Внешний вид (основа) | Кремовый |
| Внешний вид (отвердитель) | Кремовый |
| Внешний вид (смешанного) | Белая - слегка серая паста |
| Компоненты | Двухкомпонентный – необходимо смешивание |
| Пропорция смешивания, по объему Основа : Отвердитель | 1 : 1 |
| Пропорция смешивания, по весу Основа : Отвердитель | 1 : 1,25 |
| Отверждение | При комнатной температуре |
| Применение | Склеивание |
| Специфика применения | - Приклеивание керамических плиток - Заделка отверстий в системах под давлением - Защита вертикальных анкерных болтов - Общее склеивание |
| Характерные преимущества | - Не стекающая паста – позволяет применять на вертикальных пов-тях - Простота применения и смешивания - Не ломается и не крошиться – противостоит ударным нагрузкам - Обладает адгезией на многих чистых поверхностях |

LOCTITE® 7256тм высокопрочный эпоксидный состав для быстрой и надежной установки керамических плиток. Этот двухкомпонентный материал пригоден как для горизонтального так и для вертикального нанесения, а так же превосходно противостоит ударным нагрузкам в условиях сухой среды и температуры от -29°С до +93°С.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА НЕ ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА:

Основа

Вес за галлон, lbs/gal			12,1 до 12,9

Вязкость, Brookfield –RV, 25°С, mPa·s

Шпиндель TF скорость 2,5rpm	1800000 до 2700000

Отвердитель

Вес за галлон, lbs/gal			12,1 до 12,9

Смесь

Покрытие		1,1 м2 слоем 6 мм /11,5кг

ТИПИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕРЖДЕНИЯ

Время загустевания при 25°С, мин

100гр 			от 12 до 22

Время полимеризации	при 25°С, час		12

Время жизни при 25°С, мин			60

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

Полимеризация при 25°С

Твердость по Шору, ISO 868			88

Прочность на сжатие, ISO 604, Н/мм2		96,6

(psi)	        (14000)

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

Полимеризация при 25°С

Сопротивление сдвигу, ISO 4587

Алюминий (протравленный кислотой)		зазор 0,125мм		Н/мм2		96,6

(psi)	        (14000)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Этот продукт не может быть использован в среде чистого кислорода и/или средах обогащенных кислородом, а так же не может быть использован в качестве герметика для хлора или других сильных окислителей.

Сведения по обращению с материалом приведены в Информационном листке по безопасности материала (MSDS).

Указания по применению

Подготовка поверхности:

1. Для достижения наилучшего результата, склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, ржавчины, краски, жиров. Температура поверхностей должна быть выше 10°С. Отпескоструить или зашкурить поверхности

Смешивание:

- Отмерить оду часть основы и одну часть отвердителя по весу либо по объему, поместить эти части на чистую и сухую поверхность, и перемешать до образования однородного цвета

- Если температура основы и отвердителя ниже 15°С, подогреть только основу до 32°С, но не выше 38°С

- Нанести клей на обе поверхности и сразу собрать, сдавив поверхность для вытеснения воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ЭПОКСИДНЫМИ СМОЛАМИ

Срок годности и время выдержки зависит от температуры и массы:

- Чем выше температура, тем быстрее отверждение.

- Чем больше масса смешанного материала, тем быстрее отверждение.

Чтобы ускорить отверждение эпоксидных смол при низких температурах:

- Храните эпоксидную смолу при комнатной температуре.

- Подогревайте ремонтируемую поверхность, пока она не станет теплой на ощупь.

Чтобы замедлить отверждение эпоксидных смол при высоких температурах:

- Смешивайте эпоксидную смолу небольшими массами для предупреждения быстрого отвердевания.

- Охлаждайте компоненты смолы/отвердителя.

Хранение:

Хранить продукт в закрытой упаковке в сухом месте. Информация о хранении может быть указана на упаковке.

Оптимальное хранение: 8°С  до 21°С. Хранение ниже 8°С  или выше 28°С может привести к ухудшению качеств продукта. Возврат неиспользованного продукта в оригинальную емкость не допускается. Корпорация "Henkel"  не несет ответственности за загрязненный продукт либо хранившийся вне соответствии с вышеуказанными условиями. Для получения дополнительных сведений обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Henkel" .

Примечание:

Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. "Henkel"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного "Henkel"   не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции "Henkel" . "Henkel"  особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной "Henkel" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.

Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.