Technical Data Sheet

LOCTITE® 7458

July 2004

ОПИСАНИЕ продукта

LOCTITE® 7458 соответствует следующим характеристикам:

| Тип продукта | Активатор для цианоакрилатов |
| --- | --- |
| Chemical Type | Дихлорпиридин |
| Растворитель | n-Гептан |
| Конц. активного компонента, % | 1.10 - 1.90 L M S |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкостт L M S |
| Флюоресценция | Есть под УФ светом |
| Вязкость | Очень низкая |
| Отверждение | Не применимо |
| Применение | ускоритель полимеризации для цианоакрилатов |

LOCTITE® 7458 не содержащий аминов поверхностный активатор. LOCTITE® 7458 применяется для увеличения скорости полимеризации цианоакрилатных клеев Loctite при необходимости. Возможно применение перед или после склеивания. При использовании метода преднанесения наличие продукта не поверхности можно определить по флюоресценции. LOCTITE® 7458 хорошо сохраняет свои свойства на поверхности. Продукт применяется, в основном, после склеивания для увеличения скорости полимеризации. Продукт, так же, применяется в случае, когда необходим эстетический вид и скорость отверждения, например – косметическая упаковка, склеивание окрашенных пластиков, ювелирная продукция, производство громкоговорителей и т.д.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Плотность при 25 °C

0.71 to 0.72 0.40 to 0.50

<45

<24

Вязкость при 20 °C, мПа-с (cP)

Время высыхания 20 °C, сек

Время жизни, часы

Точка вспышки- См. MSDS

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Время фиксации и скорость отверждения достигается в результате использования LOCTITE®  7458 после склеивания частей

Время фиксации, ISO 4587, сек:

<25L M S

Сталь (обезжиренная) и клей Loctite®  416, односторонняя активация

(Время фиксации – время, необходимое для достишение прочности на отрыв в 0.1 Н/мм2)

БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Активатор необходимо хранить как все высоко горючие материалы в соответствии с региональными требованиями.

Растворитель может повредить пластиковые покрытия.    Рекомендуется проверить совметимость продукта перед применением.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не рекомендуется применять в среде чистого кислорода и системах обогащенных кислородом, хлором и другими сильными окислителями.

Для безопасного применения продукта см. MSDS.

Ни в коем случае не смешивайте активатор с клеем. Применяйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

Указания по применению

Активация после применения клея

- Нанесите цианоакрилатный клей Loctite на склеиваемые части.

- Нанесите активатор на капельки клея, выдавившиеся из клеевого шва кистью или распылением.  (Обычно применяется капля активатора на каплю клея).

Активация поверхности

- Нанесите один слой активатора на  склеиваемую поверхность распылением или кистью. Загрязненные поверхности необходимо очистить и обезжирить перед применением активатора.

- Выждите врямя до волного испарения растворителя  (примерно 30 секунд).

- Apply the Loctite cyanoacrylate product when solvent has
evaporated and not more than 24 hours thereafter.

Хранение

Активатор относится к высоко горючим продуктам и должен храниться в соответствии с региональными требованиями. Не хранить вблизи от сильных окислителей и горючих материалов. Продукт чувствителен к свету и должен храниться в непрозрачной таре в темнов месте. Хранить в закрытой таре в сухом месте.. Оптимальная температура хранения 8 °C - 21 °C. Материал извлеченный из контейнера может быть загрязнен. Не возвращайте продукт в оригинальный. Henkel не несет ответственности за загрязненный продукт или продукт, хранившийся при условиях, отличных от описанных выше. Для получения дополнительной информации обратитесь в локальный технический центр.

Замечания

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля над проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.