ОПИСАНИЕ

Loctite 7800 создает при комнатной температуре защитное антикоррозионное покрытие на черных металлах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Loctite 7800 используется для создания тонкой пленки после сварки для обеспечения длительной защиты металлических узлов. Кроме того, этот продукт используется для восстановления защитного покрытия отремонтированных оцинкованных деталей, например, барьеры на автостраде, трубы, фланцы, резервуары, панели и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Энергично потрясти баллон перед использованием.

Продукт следует распылять с расстояния в 15-20 см, формируя на чистых (если это возможно) поверхностях однородную пленку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Цинк в смоле |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Запах | Слабый |
| Плотность, 20C г/мл NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757 | 0,8 |
| Вязкость при 20C, мм/сек NFT 60 100/ISO 3104.3105/ DIN 51 562 | 10 |
| Точка вспышки, C NFT 60 118/DIN ISO 2592 | Не применяется |
| Время отверждения до отлипа, сек | 20-60 |
| Время полимеризации, ч ручная прочность функциональная прочность | 1 24 |
| Характеристики аэрозоля |  |
| Газ-вытеснитель | CO2 |
| Вес, % | 3 |
| Характеристики |  |
| - Испытания на стойкость к соляному туману (5%, 35C) NFX 41002 (Ri NFT 30 071/ISO 4628) | 0 - 72ч Ri 0 72 - 120ч Ri 1 120 - 168ч Ri 2 168 - 216ч Ri 3 216 - 264ч Ri 4 после 264ч Ri 5 |
| - Рекомендуемый интервал рабочих температур, C | от -50 до +550 |