#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Loctite 8021 – общецелевое силиконовое масло  в аэрозоле для применения на предприятиях пищевой промышленности. Используется для смазки металлических и не металлических поверхностей; может применяться и как разделительная смазка.

# ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт используется для смазки лент, конвейеров и ножей, в особенности содержащих пластмассовые и эластомерные компоненты. Может также применятся и как разделительная смазка при литье форм (кроме силиконовых поверхностей)

ОДОБРЕНИЯ

Одобрен для случайного (незапланированного) контакта с продуктами питания согласно:

- FDA-21-CFR-178.3570 ( USDA H1 Registration)

- CNERNA Guide 1992 (Франция).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хорошо встряхнуть перед использованием.

Распылять на предварительно очищенную от масляных остатков поверхность (например очистители Loctite 7063 и 7070) . В случая невозможности очистки, необходимо проверить совместимость старых смазок с новым.

Не использовать на часть, которые в последствии будут окрашиваться.

Не распылять на конвейер, во время транспортировки по нему продуктов питания.

# ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙТСВА

Основа 				силиконовое масло

Цвет 					нет

Запах 				нет

Плотность при t 25O, г/мл.		0,7

NFT 60 101/ISO 3675/

DIN 51 757

Вязкость при t 25O ,  mmІ/s		10

NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562

Температура застывания, С O		-65

NFT 60 105/DIN/ISO 3016

| ##### Характеристики аэрозоля Aerosol Propellant Масса % | CO2 3 |
| --- | --- |
| ##### Свойства продукта |  |
| Рекомендуемая температура применения, C (после полного испарения растворителей) | -50 to +200 |