ОПИСАНИЕ

Loctite 8102 – универсальная высокотемпературная смазка, с пропиточными свойствами, рекомендуемая для применения при температурах до 200ºС. Смазка предотвращает износ и образование коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка подшипников скольжения и качения, работающих при высокой нагрузке, когда требуется экологическая чистота, например в печах и автоклавах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на чистые детали, как обычную смазку, с помощью кисти, лопатки или шприца для пластичной смазки. Продукт может использоваться в системах с автоматической смазкой. Для удаления отложений смазки с патрубков и деталей можно использовать очистители Локтайт 7063 или 7070.

При смазке подшипников следуйте рекомендациям производителей (количество, периодичность и т.п.).

Избегайте нанесения чрезмерного количества смазки. Остатки других смазок могут быть несовместимы с Локтайт 8102.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное и синтетические масла, сложное литиевое мыло и антизадирные присадки |
| --- | --- |
| Цвет | Бежевый |
| Запах | Слабый |
| Плотность, при 20ºC г/мл NFT 30 020/ISO 2811/ DIN 51 757 | 0,9 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2 |
| Рабочая пенетрация (0,1мм), при 25ºC и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP50 | 265/295 |
| Температура каплепадения, ºC NFT 60 102/DIN/ISO 2176/ IP132 | 290 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| - Окисление по Хоффману (100ч) ASTM D942, кПа | <48 |
| - Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP112 | 1a |
| - Испытание на 4-х шариковой машине IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ASTM D2596 Нагрузка сварки, Н Износ 1ч/400Н, мм | 3 150 0,49 |
| - Тест EMCOR, NFT 60 135/DIN 51 802/ IP 220 | 0-1 |
| - Рекомендуемая рабочая температура, ºC | от -30 до +200ºC |
| - Фактор DN (Ndm), макс. | 500 000 |