ОПИСАНИЕ

Loctite 8103 – универсальная минеральная смазка содержащая MoS2 для смазки движущихся на любой скорости механизмов работающих при высокой нагрузке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка цилиндрических, конических и роликовых подшипников скольжения, валов, ходовых винтов и направляющих, работающих при высокой нагрузке и вибрации.

Смазка снижает износ и защищает поверхности оборудования, подверженных вибрации, режиму работы «остановка-движение» и высоким нагрузкам. Смазка используется для защиты оборудования в добывающей и сталепрокатной промышленности, на транспорте и в сельскохозяйственном производстве.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на чистые детали, как обычную смазку, с помощью кисти, лопатки или шприца для пластичной смазки. Продукт может использоваться в системах с автоматической смазкой. Для удаления отложений смазки с патрубков и деталей можно использовать очистители Локтайт 7063 или 7070.

При смазке подшипников следуйте рекомендациям производителей (количество, периодичность и т.п.).

Избегайте нанесения чрезмерного количества смазки. Остатки других смазок могут быть несовместимы с Локтайт 8103.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло, литиевое мыло и MoS2 |
| --- | --- |
| Цвет | Черный |
| Запах | Слабый |
| Плотность, при 20ºC г/мл NFT 30 020/ISO 2811/ DIN 51 757 | 0,9 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2 |
| Рабочая пенетрация (0,1мм), при 25ºC и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP50 | 265/295 |
| Температура каплепадения, ºC NFT 60 102/DIN/ISO 2176/ IP132 | >190 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| - Окисление по Хоффману (100ч) ASTM D942, кПа | <55 |
| - Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP112 | 1a |
| - Испытание на 4-х шариковой машине IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ASTM D2596 Нагрузка сварки, Н Износ 1ч/400Н, мм | 3 500 0,6 |
| - Тест EMCOR, NFT 60 135/DIN 51 802/ IP 220 | 0 |
| - Рекомендуемая рабочая температура, ºC | от -20 до +150ºC |
| - Фактор DN (Ndm), макс. | 500 000 |