ОПИСАНИЕ

Loctite 8104 – силиконовая смазка для вентилей и сальников использующихся в оборудовании в пищевой промышленности. Продукт может также использоваться для смазки подшипников работающих на небольших скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка пластмассовых и эластомерных компонентов, например, клапаны и шарниры в системах трубопроводов с горячей и холодной водой. Продукт может облегчить установку О-образных уплотнителей.

ОДОБРЕНИЯ

Допустим случайный контакт с продуктами питания согласно:

- FDA-21-CFR-178.3570

(регистрация USDA H1)

- Справочник CNERNA 1992 (Франция).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По возможности наносите на чистые детали, таким же образом каким наносятся обычные смазки, кистью, лопаткой или шприцем для пластичной смазки. Продукт может использоваться в автоматических системах смазки. Для удаления остатков смазки со штуцеров и смазанных деталей можно использовать очистители Локтайт 7063 или 7070.

При смазке подшипников следуйте рекомендациям производителей (количество, периодичность и т.п.).

Избегайте нанесения чрезмерного количества смазки. Другие типы смазок могут быть не совместимы с Loctite 8104.

Не наносите смазку на конвейеры во время транспортировки по ним продуктов питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Кремнийорганическое масло / силикагель |
| --- | --- |
| Цвет | Без цвета |
| Запах | Без запаха |
| Плотность, 20C г/мл NFT 30 020/ISO 2811/ DIN 51 757 | 1,0 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2/3 |
| Пенетрация (0,1мм) при 25C и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP50 | 220/250 |
| Температура каплепадения, C NFT 60 102/DIN/ISO 2176/ IP132 | нет |
| Характеристики |  |
| - Окисление по Хаффману (100ч) ASTM D942, psi | <5 |
| - Коррозия меди 3 ч при 100C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP112 | 1a |
| - Испытания под нагрузкой - 4 шара IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ASTM D2596 | Не рекомендуется для силиконов |
| - Тест EMCOR, NFT 60 135/DIN 51 802/ IP 220 | 1 |
| - Рекомендуемый интервал рабочих температур, C | от -50 до +200єC |
| - Показатель DN (Ndm),max | 50 000 |