ОПИСАНИЕ

Loctite 8105 – минеральная смазка, одобренная к использованию в оборудовании в пищевой и фармацевтической промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт используется для смазки подвижных частей. Он идеально подходит для подшипников, кулачков, задвижек и конвейеров в пищевой и фармацевтической промышленности.

ОДОБРЕНИЯ

Допустим случайный контакт с продуктами питания согласно:

- FDA-21-CFR-178.3570

(регистрация USDA H1)

- Справочник CNERNA 1992 (Франция).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По возможности наносите на чистые детали, таким же образом каким наносятся обычные смазки - кистью, лопаткой или шприцем для пластичной смазки. Продукт может использоваться в автоматических системах смазки. Для удаления остатков смазки со штуцеров и смазанных деталей можно использовать очистители Локтайт 7063 или 7070.

При смазке подшипников следуйте рекомендациям производителей (количество, периодичность и т.п.).

Избегайте нанесения чрезмерного количества смазки. Другие типы смазок могут быть не совместимы с Loctite 8105.

Не наносите смазку на конвейеры во время транспортировки по ним продуктов питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Белое минеральное масло, неорганический гель |
| --- | --- |
| Цвет | Без цвета |
| Запах | Без запаха |
| Плотность, 20C г/мл NFT 30 020/ISO 2811/ DIN 51 757 | 0,9 |
| Консистенция NGLI Class NFT 60 162/DIN 51 818 | 2 |
| Пенетрация (0,1мм) при 25C и 60 циклах 100 000 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP50 | 265/295 315/345 |
| Температура каплепадения, C NFT 60 102/DIN/ISO 2176/ IP132 | нет |
| Характеристики |  |
| - Окисление по Хаффману (100ч) ASTM D942, psi | <4 |
| - Коррозия меди 3 ч при 100C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP112 | 1b |
| - Испытания под нагрузкой - 4 шара IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ Испытание сварного шва, Н Износ 1ч/400Н, мм | 1600 0,8 |
| - Тест EMCOR, NFT 60 135/DIN 51 802/ IP 220 | >3 |
| - Рекомендуемый интервал рабочих температур, C | от -20 до +150єC |
| - Показатель DN (Ndm), max | 150 000 |