ОПИСАНИЕ

Loctite 8150 – антизадирная паста для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая заклинивание и коррозию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предотвращает заклинивание и заедание соединений подверженных воздействию высоких температур, например, выхлопные трубы ДВС, фитинги, масляные и газовые горелки. Продукт может использоваться для смазки кривошипных механизмов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поверхности должны чистыми; на них не должно быть окалины, окиси и смазки.

Возможно использование очистителей Локтайт 7063 или 7070.

Для смазки подвижных частей на их поверхность кистью наносится тонкий слой продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло, графит алюминия или медь |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Запах | Слабый |
| Плотность, 20C г/мл NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757 | 1 |
| Консистенция NGLI class NFT 60 162/DIN 51 818 | 0 |
| Пенетрация (0,1мм) при 25C и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP 50 | 355/385 |
| Температура каплепадения, C NFT 60 102/DIN/ISO 2176/ IP 132 | Нет |
| Характеристики |  |
| - Окисление по Хаффману (100ч) ASTM D942, psi | <5 |
| - Коррозия меди 3 ч при 100C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |
| - Испытания под нагрузкой - 4 шара IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ Испытание сварного шва, Н Износ 1ч/400Н, мм | 4 900 0,93 |
| - Рекомендуемый интервал рабочих температур, C | От -30 до +900 |
| - Усилие демонтажа, Н/м SECLF 216/MIL A 907 E80 (Показатель «On-torque» 80Н/м) через 24 ч старения при 450C Мягкая сталь через 24 ч старения при 750C Нержавеющая сталь | 85 100 |