ОПИСАНИЕ

Loctite 8151 - алюминиевая антизадирная смазка - аэрозоль для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая заклинивание и коррозию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предотвращает заклинивание и заедание соединений подверженных воздействию высоких температур, например, выхлопные трубы ДВС, фитинги, масляные и газовые горелки. Продукт может использоваться для смазки кривошипных механизмов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поверхности должны чистыми; на них не должно быть окалины, окиси и смазки.

Энергично потрясти баллон перед использованием.

Продукт следует распылять с расстояния в 15-20 см, формируя на чистых поверхностях однородную пленку. Возможно использование очистителей Локтайт 7063 или 7070.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло, графит алюминия |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Запах | Слабый |
| Плотность, 20C г/мл NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51757 | 0,7 |
| Консистенция NGLI class NFT 60 162/DIN 51 818 | 0 |
| Пенетрация (0,1мм) при 25C и 60 циклах NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP 50 | 355/385 |
| Температура каплепадения, C NFT 60 102/DIN/ISO 2176/IP 132 | Нет |
| Точка вспышки, C NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | Не применяется |
| Характеристики аэрозоля |  |
| Газ-вытеснитель Вес, % | CO2 3 |
| Характеристики |  |
| - Окисление по Хаффману (100ч) ASTM D942, psi | <6 |
| - Коррозия меди 3 ч при 100C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |
| - Испытания под нагрузкой - 4 шара IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ Испытание сварного шва, Н Износ 1ч/400Н, мм | 4 900 0,93 |
| - Рекомендуемый интервал рабочих температур, C | От -30 до +900 |