ОПИСАНИЕ

Loctite 8154 – сборочная паста на основе минерального масла с MoS2 облегчающая сборку и демонтаж цилиндрических деталей в условиях тяжелой эксплуатации. Предотвращает фреттинг-коррозию при сборке узлов с прессовой посадкой.  Допускает смазку.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазывает и герметизирует цилиндрические узлы, подшипники, ролики, шестерни, шплинтованные валы и т.п. Облегчает демонтаж после эксплуатации в тяжелых условиях при температуре до 450ºC. Предотвращает фреттинг-коррозию. Аэрозоль защищает детали в период приработки. MoS2 может обеспечить экстренную смазку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением энергично взболтать

Продукт следует распылять с расстояния в 15-20см для образования однородной пленки на чистых поверхностях. Возможно использование очистителей Loctite 7063 или 7070.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Синтетическое масло и MoS2 |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Черный |  |
| Запах | Слабый |  |
| Плотность при 20ºC, г/мл NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757 | 1,4 |  |
| Консистенция NGLI class NFT 60 162/DIN 51 818 | -- |  |
| Температура каплепадения, ºC NFT 60 102/ISO 2176 /IP132 | Нет |  |
| Точка вспышки, ºC NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | -- |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ |  |  |
| Газ-вытеснитель Вес, % | CO2 3 |  |
| СВОЙСТВА |  |  |
| - Коррозия на меди 3 ч, при 100ºC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |  |
| - Испытание на 4-х шариковой машине IP 239/NFE 48 617/ DIN 51350-5/ASTM D2596 - Нагрузка сварки, Н | 5 400 |  |
| - Рекомендуемая рабочая температура, ºC | от -35 до +450 |  |