Активатор для улучшения адгезии клеев-герметиков и обработки капсулированных стекол или полиуретана на раме стекла автомобиля.

Основа: полиуретан

Характеристика:

Terostat-8525 – бесцветный, жидко-тягучий активатор, содержащий растворитель, на основе полиуретана, для активирования отвержденных полиуретановых клеев-герметиков. Продукт не содержит хлористых и ароматических углеродов.

Область применения:

Terostat-8525 применяется для улучшения адгезии и активирования капсулированных стекол при вклейке однокомпонентными клеями-герметиками на основе полиуретана, такими как, Terostat-8590,-8597, -8599.

Технические характеристики:

Цвет:					бесцветный

Запах:				кетона

Консистенция:			жидко-тягучая

Плотность:				ок. 0,9 г/см3

Содержание твердых частиц:	ок. 26 %

Время на вытекание по DIN 53211:	ок. 12 сек

Температура:			20°C

Воронка:				4 мм

Оптимальная

интенсивность нанесения:	50 мм во влажном состоянии

Время на отлип:			0,5 - 5 мин 				(в зависимости от толщины слоя)

Действие активатора:		до 6 часов  (в зависимости от температуры и влажности)

Диапазон рабочих температур:	15°C до 25°C

Температура использования:	- 40°C до 90°C

кратковременно (до 3 часов):		120°C

Методика и условия применения:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

1. Очистка

Полиуретановое покрытие должно быть сухим и очищенным от пыли и грязи. В случае необходимости, можно продуть сжатым воздухом. Предварительной очистки при помощи растворителей не требуется, так как Terostat-8525 действует одновременно как очиститель.

2. Нанесение

Terostat-8525 равномерно, тонким слоем наносится аппликатором или кистью на полиуретановое покрытие. Неравномерность нанесения может удлинить время выветривания и привести к нежелательным включениям растворителя при слишком коротком времени выветривания. Избегать вторичного нанесения на одно и тоже место, так как уже высохший активатор снова растворится.

Внимание:

10 мл баллончики после сразу использования следует снова закрывать, чтобы избежать нежелательных реакций. Соблюдать следующие рекомендации:

- Бутылку с активатором, открытым более 2 часов, не использовать.

- Не использовать бутылку с активатором, открывавшуюся более 10 раз.

- Заметно загустевший праймер – испорчен и не пригоден к применению.

Рекомендуемая температура хранения:	15°C до 25°C

Упаковка:Алюминиевая бутылка, 10 мл		Art.Nr. 16095 V