Terostat-9120

-----------------------

Техническая характеристика

Эластичный 1-компонентный кузовной герметик не содержит изоцианитов

Основа: MS-полимеры

Характеристика:

Terostat-9120 выдавливающийся однокомпонентный кузовной герметик на основе MS-полимеров, который благодаря влажности воздуха превращается в эластичную пленку.

Общее время образования затвердения зависят от влажности и температуры воздуха, время затвердения зависит еще и от глубины стыка.

Вследствие повышения температуры и влажности воздуха это время может сокращаться; низкие температуры, а также незначительная влажность воздуха действуют с противоположным эффектом. Terostat-9120 не содержит растворителей, изоцианитов, силиконов и поливинилхлоридов, а также не имеет запаха; что позволяет взаимодействовать со многими основами, такими как неокрашенные поверхности со стандартными автомобильными лаками 1К и 2К. При этом не происходит никаких потерь объема, не наблюдаются включения, напряжения и оптически небрежная картина. Это качество продукта сохраняется также при воздействии температур печей для сушки лаков. Герметик отличается в хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению и может применяться как на внутренних, так и наружных поверхностях.

Применение:

Terostat-9120 предназначен для следующего применения: герметизация швов и стыков при ремонте автотранспортных средств, в автомобилестроении, вагоно- и кантейнеростроении, производстве кузовов.

Техническая характеристика:

Цвет:					белый, серый, черный

Запах:					без запаха

Консистенция:				паста

Содержание

Твердых тел:				100%

Отверждаемость:			отверждается при влажном воздухе

Время отверждения:			15-20 мин.

(при нормальных климатических

условиях DIN 50014			23°C, 50 % влажность)

Hдrtungsgeschwindigkeit:		ок. 3 мм/24 час

(при нормальных климатических

условиях DIN 50014:			23°C, 50 % влажность)

Твердость по Шору DIN 53505:	ок. 50

Предел прочности DIN 53504:		ок. 2 MPa

Относительное удлинение

при разрыве DIN 53504:		ок.200  %

Изменение объема DIN 52451:	<2 %

Температура обработки:		5°C до 40°C

Cовместимость с красками:		имеет

(смотри под свойства лаковых покрытий)

Температура применения:		- 30°C до 100°C

краткосрочно (до 1 часа):		110°C

Адгезия:

Обладает адгезией на ровных поверхностях (грубо обезжиренных, горячеоцинкованных, обработанных электролитами, хроматированных, лакированных); высококачественная сталь, латунь, алюминий, поликарбонат и полиэстер; на термопластических сплавах (смесях) требуются предварительные испытания. Механические шероховатости поверхностей в любом случае увеличивают адгезию.

Адгезия не наблюдается на полиэтилене, полипропилене, тефлоне и полиметилметакрилате (напр. плексиглас). На неназванных субстратах мы рекомендуем проводить испытания.

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Предварительная обработка:

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Для очистки применяются очиститель + разбавитель FL.

Применение:

Terostat-9120 наносится из картушей со стандартным давлением и ручным пистолетом. Из программы Teroson могут быть использованы

-Teroson-Ручной пистолет-340		Art.-Nr. 121.39 V

-Teroson-Staku-Пистолет для картушей	Art.-Nr. 167.65 Y

-Teleskop-Пневмопистолет			Art.-Nr. 141.84 S

-Teleskop-Пневмопистолет			Art.-Nr. 195.51 B

При работе под давлением достаточно от 3 до 5 Бар. Для лучшей текучести материала не требуется повышения давления. Низкая температура склеиваемого материала ведет к повышению вязкости, что становится заметным при разбрызгивании. Чтобы это предотвратить до начала обработки нужно специально поддерживать постоянную температуру. При слишком холодном субстрате понижение точки росы может привести к образованию конденсата, связанному с понижением адгезии. При поддержании необходимого уровня температур этого не произойдет.

Очистка:

Для очистки работающего оборудования от неотвержденного Terostat-9120 рекомендуются очиститель + разбавитель FL. Отвержденный материал может быть удален только механическим путем.

Режим лакирования

Terostat-9120 может наноситься «мокрым по мокрому» с применением ремонтных лаков 1К и 2К., а также тех, которые не содержат алкоголя в качестве растворителя. При быстром лакировании отверждение не пропадает, а лишь удлиняется.

При лакировании с применением лаков 2K-PUR-/Acryl с постоянной крепостью отверждения достигаются хорошие результаты. Оптимальная адгезия лака достигается в среднем через 3 часа после нанесения на материал. После полного отверждения материал должен быть обработан таким же способом, как и при окраске полимеров. В алкидно- смоляных системах время высыхания может затягиваться (рекомендуются испытания). При определении типов двухслойных красок типа «металлик» 2К  в неблагоприятных условиях могут наблюдаться проблемы образования лаковой пленки (по обстоятельствам проводить испытания на пластиках, праймерах производителей лаков). Потеря адгезии возможна при применении определенных в нейтрализаторах (очистителях) силиконов.

Несовместимость:

Terotex-Record 2000 и Terotex-HV 200 могут дополнительно наноситься только на Terostat-9120 в отвержденном состоянии. На Terostat-9120 не наносится Terotex-Super 3000.

Хранение:

Морозоопасностьt				нет

Рекомндеумая температура хранения	10°C до 25°C

Срок хранения 				12 месяцев

в оригинальной упаковке

Упаковка

Дозаторы,310 мл (белый)	Art.-Nr. 102.78 X (D/GB/F/NL)

Дозаторы,310 мл (белый)	Scandi-Code 291

Дозаторы,310 мл (серый)	Art.-Nr. 113.12 W(D/GB/F/NL)

Дозаторы,310 мл (черный)	Art.-Nr. 113.23 H (D/GB/F/NL

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика