Однокомпонентный герметик для разностороннего применения естественной полимеризации

Основа: Силиконовый каучук

Характеристика:

Terostat-9140 однокомпонентный герметик, не содержащий растворитель на основе силиконового каучука естественного отверждения, который полимеризуется под воздействием влажности воздуха в эластичный материал. Время образования пленки зависит от влажности и температуры воздуха, время отверждения зависит еще и от глубины стыка.

Вследствие повышения температуры и влажности воздуха это время может сокращаться; низкие температуры, а также незначительная влажность воздуха действуют с противоположным эффектом

Terostat-9140 обладает следующими свойствами:

- естественная полимеризация

- слабый запах

- после отверждения без запаха

- хорошая адгезия без применения праймера на многих основах

- хорошая устойчивость

- хорошая устойчивость к старению и UV.

Применение:

Terostat-9140 универсальный герметик, широко применяемый в промышленности для:

- герметизации стыков

- герметизация течей

- в качестве эластичного резинового герметика для твердых материалов.

Технические характеристики:

Цвета:			черный, прозрачный

Запах:			после отверждения запах нейтральный

Система отверждения:	натураное отверждение (черный: спирт)

(прозрачный: оксид)

Консистенция:		пастообразная

Плотность:			ок. 1,50 г/см3 (черный)

ок. 1,02 г/см3 (прозрачный)

Твердость по Шору DIN 53505:	20-25

Образование пленки:		5-10 мин

(нормальные условия DIN 50014:		23°C, 50% влажн.)

Скорость отверждения:	ок. 1,5 мм/24 ч

(нормальные условия DIN 50014:		23°C, 50% влажн.)

Покрытие лаком:		не лакируется

Температура нанесения:	5°C до 40°C

Диапазон рабочих температур:		-40°C до 120°C

краткосрочно (до 1 часа):		150°C

Подготовка:

Герметизируемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными, свободными от ржавчины и других загрязнений. Для очистки мы рекомендуем очиститель+разбавитель Reiniger+Verdьnner-FL.

Terostat-9140 прилипает на следующие основы: анодированный алюминий, стекло, лакированное и лазированное дерево, твердый ПВХ, полиэстер, грунтованная и лакированная сталь. Несмотря на хорошую адгезию при работе с алюминием, стеклом, твердым ПВХ и полиэстером мы рекомендуем применять праймер Terostat-136.

При работе с неназванными здесь основами мы рекомендуем проведение предварительных испытаний.

Обработка:

Terostat-9140 наносится из картушей со стандартным давлением – и ручных пистолетов, например, пистолет Mini-schnapp-Pistole. Из программы Teroson можно использовать:

* пистолет Teleskop-Pistole Power-Line, Art.-Nr. 141.84 S

* пистолет Staku-Handdruckpistole, Art.-Nr. 167.65 Y

* пистолет Mini-schnapp-Pistole, Art.-Nr. 101.55 N

При работе с давлением, в зависимости от поперечного сечения картуша и скорости нанесения, требуется давление от 2 до 5 бар. Обработку Terostat-9140 проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Выравнивание:

Выравнивание, если необходимо, производится до образования пленки. Для выравнивания мы рекомендуем использовать ополаскиватель. Для того, чтобы стыки имели вид аккуратных швов, нужно обязательно удалить клейкую ленту, чтобы предотвратить разрыв образующейся пленки.

Очистка:

Свежий герметик можно удалить растворителем Verdunner-D или др. Отвержденный герметик удаляется только механическим способом при помощи подходящих инструментов (например, лезвие), так как продукт не растворяется никакими растворителями.

Хранение:

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка:

Dьsenkartusche 310 мл (черный),	Art.-Nr.140.04 X (D/GB/F/NL)

Dьsenkartusche 310 мл (прозрачный),	Art.-Nr.140.08 B (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.