Высокоэффективное смазочное средство

Основа: Минеральное масло с бетонитом

Характеристика:

Plastilube синтетическая высокоэффективная смазка на основе суперрафинированных минеральных масел и не содержит металлических частиц и жирных кислот. Plastilube обладает следующими качествами:

- не содержит металлических частиц и жирных кислот

Металлические частицы не устойчивы к щелочам. Plastilube pH-стабильна и устойчива к легким щелочам и кислотам. Plastilube не подвержена коррозии.

- устойчива к толчкам и сотрясениям

Синтетический загуститель Plastilube стабилен, поэтому под воздействием внезапного толчка или сильного давления не выдавливается со смазанных мест. Вследствие этого увеличивается срок действия смазки, частота обслуживания сокращается

- устойчивость к воде

Plastilube нерастворима в воде и поглощает воды до половины своего веса без раздробления и ухудшения смазочных свойств. Вода не растворяет Plastilube при повышении температуры, что доказывает ее хорошую устойчивость к неблагоприятным условиям.

- не растапливается

Так как Plastilube не имеет температуры плавления, она не выделяет стекает каплями при какой-то конкретной температуре

- разностороннее применение

По своим характеристикам имеет разностороннее применение.

Области применения:

Plastilube применяется как монтажная паста против трения дисковых и барабанных тормозов. (Соблюдать руководство по эксплуатации предприятия-изготовителя!)

Широкое применение Plastilube, кроме всего прочего, в областях, где есть сильно нагруженные соединения, например, оси вальцовок, вентиляционные клапаны, полосы скольжения, шарниры, транспортные системы и т.д. Plastilube имеет прекрасную устойчивость к старению. Так как Plastilube не содержит включений воздуха, она прекрасно подходит для использования в качестве централизованной смазки.

Технические характеристики:

Цвет:					коричневатый

Запах:				нет

Плотность:				ок. 0,9 г/см3

Консистенция:			пастообразная

Содержание твердых частиц:	ок. 9 %

Пенетрация:				265 - 295

Точка каплепадения:		нет

Диапазон рабочих температур:	- 45°C до 180°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Применение:

Plastilube выдавливается из пакетика или тюбика и наносится на смазываемые детали соответственно предписаниям производителя.

Внимание:

Plastilube теряет устойчивость к температурам, если смешивается с другими смазками, содержащими металлические частицы

Хранение:

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 20°C

Срок хранения:			24 месяцев

Упаковка:

Пакетик, 5,5 мл			Art.-Nr. 149.76 D (D/GB/F/NL)

Тюбик, 35 мл			Art.-Nr. 150.24 F (D/GB/F/NL)

Ведро, 15 кг			Art.-Nr. 151.27 S (D/GB/F/NL)

Бочка, 54,5 кг			Art.-Nr. 149.74 B (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.