Техническая характеристика

Пластичная лента-герметик для промышленных и бытовых работ

Основа: Синтетический каучук

Характеристика:

Terostat-VII – пластичная самоклеющаяся многоцелевая лента-герметик, не содержащая растворитель, на основе синтетического каучука. Она содержит антикоррозийные составляющие и может покрываться стандартными масляными лаками и синтетическими смоляными лаками. Материал устойчив к воде и старению. По своим клеевым качествам может применяться на всех чистых и сухих металлических поверхностях, демонстрирует прекрасную совместимость с различными материалами. Terostat-VII применяется для герметизации перекрытий в качестве соединительного герметика. При этом детали должны быть дополнительно механически зафиксированы, напр. скобками, винтами, клепками и т.п.

Применение:

Terostat-VII применяется для уплотнения и в качестве прокладок:

-в автомобилестроении для герметизации металлических, деревянных и полимерных деталей, напр. герметизация корпуса заднего фонаря, перекрытия и т.п.

-в качестве антикоррозионной защиты между контактными поверхностями из стали и цветных металлов.

Технические характеристики:

Цвет:				белый			черный

Запах:					нет

Консистенция:			пластичная

Плотность (23°C):		ок. 1,7 г/см3	ок. 1,6 г/см3

Содержание твердых частиц:	100 %

Адгезия:		низкая

Окрашиваемость:	нормальная

Температура применения:	-25°C до 80°C

кратковременно (до 1 часа):	120°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Подготовка к герметизации:

Стыки должны быть сухими, обезжиренными, свободными от пыли, грязи и других частиц, препятствующих склеиванию (напр. смазка). Незначительные следы масла и смазки могут поглощаться Terostat-VII.

Обработка

Кусок Terostat-VII соответствующей длины отмотать от бобины, наложить на стык и прижать. При этом выгоднее, чтобы защитная бумага (пленка) отделялась не при отматывании от бобины, а после наложения и сдавливания, чтобы избежать нежелательного расхода. По окончании накладывается перекрестно и фиксируется.

Очистка

Лишний герметик просто покрывается куском Terostat-VII.

Хранение:Морозоопасность			нет

Рекомендуемая температура хранения	10°C до 25°C

Срок хранения			12 месяцев

Упаковка

Маленькая бобина (40м) 20 x 2 мм (белая)		Art.-Nr.119.32 V

Коробка с 4 бобинами (10 м) 10 мм (черная)		Art.-Nr.112.46 Z

Блистерпак (3м) * 20 x 2 мм (белая)		Art.-Nr.128.96 S

* Под наименованием лента-герметик

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.