Ventileinschleifpaste Паста для притирки клапанов

------------------------------

Техническая характеристика

Возникновение: 28.10.93

Паста для притирки седел клапанов

Основа: водорастворимая синтезная смазка с электрокорундом

Характеристика:

Пасты для притирки клапанов на основе водо-растворимой синтезной смазки с электрокорундом, которые поставляются вместе в двойном баллоне. Ventileinschleifpaste служит как для грубой притирки, так и для шлифовки. Работа с пастами очень проста, они очень хорошо пристают к притираемым поверхностям и очень хорошо ополаскиваются из-за своей растворимости в воде.

Область применения:

Ventileinschleifpasten предназначены для предварительной и окончательной притирки (шлифовки) клапанов и применяются для шаровых кранов, металлических кранов и коробок кранов из бронзы и латуни.

Технические характеристики:

грубая		тонкая

----			----

Цвет:				серый			серый

Запах:			слабый		слабый

Консистенция:		густо-тягучая	густо-тягучая

Плотность:			ок. 1,75 г/см	ок. 1,95 г/см

Зернистость:		90-200 мм		90 мм

Подготовка:

Ventileinschleifpasten перед применением быстро перемешать. При необходимости немного разбавить водой.

Проведение работ:

Притираемые детали сначала отшлифовать пастой для предварительной шлифовки (грубой) и затем пастой для окончательной шлифовки (тонкой), до достижения желаемого эффекта. Детали по окончании основательно промыть большим количеством воды и высушить сжатым воздухом.

Внимание!

Обязательно обратить внимание, чтобы не осталось частиц пасты.

Хранение:

Морозоустойчивость:			хорошая

Рекомендуемая температура хранения:	10°C до 30°C

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка:			Банка	100 мл,

Art.-Nr.114.78 B (D)

(Двойной баллончик 2 x 50 мл)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02